Исследование рельефа поверхности пленочных образцов хитозан-лекарственное вещество

Лаздин Р.Ю.

студент

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

anzhela_murzagil@mail.ru

В последнее время проводятся интенсивные исследования в области создания полимерных систем с пролонгированным высвобождением лекарственного вещества (ЛВ). Степень пролонгирования будет определяться значением коэффициента диффузии ЛВ из полимерной матрицы, рассчитываемого к единице площади поверхности образца. При расчете коэффициентов диффузии ЛВ из полимерной матрицы необходимо учитывать тот факт, что геометрические размеры пленочных образцов могут отличаться от реальных. В связи с этим, учет шероховатости пленки может существенным образом сказаться на значениях коэффициентов диффузии.

Целью данной работы стало исследование влияния рельефа поверхности на значения коэффициентов диффузии ЛВ из полимерной матрицы. В качестве ЛВ использовали один представитель антибиотиков аминогликозидного ряда - сульфат амикацина (АМ) и один представитель антибиотиков цефалоспоринового ряда - цефазолина натриевую соль (ЦФЗ), а в качестве матрицы – хитозан (ХТЗ).

Структуру поверхности пленок оценивали методом лазерной сканирующей микроскопии на приборе LSM-5-Exciter (Carl Zeiss, Germany). Разрешение по шкале «ХУ»-100 нм, по шкале «Z»-10 нм.

Данные лазерной сканирующей микроскопии свидетельствуют о том, что все пленочные образцы, полученные удалением растворителя, имеют рельефную шероховатую поверхность. У исходной пленки ХТЗ, полученной из раствора в уксусной кислоте, заметна сильная интерференция поверхности, вызванная ее неоднородностью. Обращает на себя внимание значительная разница в интерференции поверхности, контактирующей с поверхностью подложки (интерференция невелика) и воздуха (интерференция существенно больше). При введении в пленку ЛВ эффект интерференции поверхности, а следовательно и общая неоднородность поверхности, в существенной мере уменьшается. Более того, уменьшается и различие в величине интерференции нижней и верхней поверхностей.

Очевидно, что вследствие шероховатости поверхности, реальная поверхность пленки существенно выше, нежели геометрическая. Так, например, реальная площадь пленки ХТЗ Sp в 4.8 раз больше со стороны воздуха, и в 1.8 раз больше со стороны подложки, т.е. в среднем в 3.3 раза больше, чем геометрическая площадь Sr = a*b. Несмотря на то, что Введение ЛВ во всех случаях сопровождается уменьшением шероховатости поверхности, различие в значениях Sp и Sr для лекарственных пленок все-таки достаточно существенно (табл. 1).

Таблица 1. Значения коэффициентов диффузии воды в пленки ХТЗ-ЛВ состава 1:0.1.

| Исследуемая система | Sр/ Sг | D*1011, см2/сек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без учета рельефа поверхности | С учетом рельефа поверхности |
| пленка ХТЗ | 3.3 | 36.29±1,09 | 11.00±0,33 |
| Пленка ХТЗ-ЦФЗ | 2.0 | 2.64±0,08 | 1.32±0,04 |
| Пленка ХТЗ-АМС | 2.9 | 2.68±0,08 | 0.92±0,03 |

Таким образом, учет реальной поверхности образца оказывает существенное влияние на значения коэффициента диффузии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по теме "Разработка физико-химических основ создания новых полимерных материалов биомедицинского назначения с контролируемыми сорбционными, реологическими и структурно-физическими характеристиками на основе природных и синтетических полимеров».