Влияние прокатки на структурные изменения пленки ПЭТФ при «холодной прокатке».

Сосновский Илья Владимирович

Московский Педагогический Государственный Университет

Институт физики, технологии и информационных систем, Москва, Россия

E-mail: sosnovskii777@gmail.com

Основная цель исследования состоит в изучении поведения ПЭТФ при прокатке через лабораторные вальцы.

Для изучения была взята пленка ПЭТФ толщиной 920 мкм. После осуществлялись наблюдения за структурными изменениями пленки при прокатке на разную степень вытяжки: λ=1.06, λ=1.12, λ=1.24.

Наблюдение осуществлялось путем микроскопического анализа: АСМ, СЕМ (JSM – 6390LA).

Проанализировав полученные данные были выявлены следующие отличительные особенности образцов:

- Появился периодический рельеф.

- Периодичность и структура рельефа зависят от степени вытяжки.

- Разносторонность появления рельефа (смена позиций рельефа: «нижняя» – «верхняя», «верхняя» – «нижняя» сторона образца и т.д.).

- Периодичная картина в тонком микронном срезе.

- Влияние «омолаживания» образца на появление периодической структуры.