Кинетические закономерности биорезорбции лекарственных пленочных хитозановых материалов под действием  фермента гиалуронидазы

Тимербаева Диана Ахнафовна1, Туктарова Ирина Фанисовна2

Студент(магистрант 1 г.о.)1, аспирант 3 г.о.2

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

E-mail: timerbaeva.diana@bk.ru

В настоящее время   биорезорбируемые полимерные материалы востребованы для решения самых различных медико-биологических задач. При этом следует учитывать, что синтетические полимерные материалы разрушаются в организме человека крайне медленно, а природные полимеры животного происхождения, напротив, слишком быстро, поскольку в организме человека присутствуют ферменты, специфически расщепляющие эти полимеры. Выходом в данной ситуации может стать использование   полимеров, например на основе хитина или хитозана (ХТЗ), для биорезорбции  (ферментативной деструкции) которых в организме человека  нет специфических ферментов, и следовательно, скорость разложения материалов на их основе в организме млекопитающих будет ниже, чем биополимеров животного происхождения.

В данной работе был исследован процесс ферментативной деструкции ХТЗ в виде   пленочных образцов     на подложке, смоченной раствором ферментного препарата в 1% -ной уксусной кислоте, воде и физиологическом растворе. В качестве фермента была использована гиалуронидаза, присутствующая в биологических жидкостях человеческого организма  и проявляющая каталитическую активность по отношению к ХТЗ В качестве лекарственного препарата  был выбран антибиотик аминогликоздиного ряда гентамицин   сульфат (ГМС), активно используемый в медицинской практике. Количество  ГМС варьировалось от 0,01 до 0,1 моль/ моль ХТЗ. В качестве метода изучения процесса ферментативной деструкции был выбран вискозиметрический метод. О процессе ферментативной деструкции судили по падению характеристической вязкости ХТЗ

В ходе проведения  работ было установлено, что    выдержка    растворов и пленочных образцов ХТЗ и ХТЗ-ГМС с ферментом гиалуронидазой, приводит к  уменьшению значения характеристической вязкости, что свидетельствует об уменьшении   молекулярной массы  полимера и протекании процесса ферментативной деструкции. Для всех изучаемых систем при небольших временах деструкции кривые уменьшения характеристической вязкости носят линейный характер.  Зависимость скорости ферментативной деструкции ХТЗ от его содержания в растворе имеет вид равнобочной гиперболы и подчиняется уравнению Михаэлиса-Мэнтен. Для анализируемых систем были определены значения максимальной скорости ферментативного гидролиза Vmax и константы Михаэлиса Km  и показано, что ферментативная деструкция ХТЗ в растворах и пленочных образцах в присутствии ГМС происходит с меньшей скоростью, нежели в его отсутствие.

В ходе работ было установлено, что ферментативная деструкция пленочных образцов, подчиняется тем же кинетическим закономерностям, что и деструкция ХТЗ в растворе. Об этом свидетельствуют близкие значения Vmax/Km, полученные для растворов и пленочных образцов ХТЗ и ХТЗ-ГМС,  и фактически играющие роль кинетической константы процесса при  малых концентрациях субстрата. Данный факт   позволяет получить достоверные результаты о кинетических параметрах процесса биодеструкции полимерного материала, анализируя только процесс ферментативной деструкции пленок.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по научно-исследовательской работе № 2687 в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности по заданию № 2014/7