Изучение влияние рН на водопоглощающие свойства гидрогелей.

Лукша Р.С., Мухамедьянова Р.А.

Аспирант, студент

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Естественно-географический факультет, Уфа, Россия

e-mail: luksha90@mail.ru

Гидрогели многие годы притягивают к себе неослабевающий интерес в первую очередь благодаря широкому спектру их применения.

Водопоглощающая способность гидрогелей, прежде всего, зависит от надмолекулярной структуры синтезированного полимера. Основой гидрогелей служат, во-первых, макромолекулы с полярными функциональными группами, во-вторых, имеющиеся пространственносшитые нанопоры, в которых удерживаются молекулы воды.

В настоящее время известны гидрогели, полученные полимеризацией акриламида (АА) с различными сомономерами.

Нами впервые разработан способ синтеза гидрогелей радикальной реакцией сополимеризации АА и диаллилдиметиламмоний хлорида (ДАДМАХ) в водной среде при инициировании персульфатом аммония. В работе исследованы сорбционные свойства синтезированных гидрогелей.

Полученные гели поглощают 2200 г Н2О/г геля. Процесс набухания гидрогеля состоит из двух стадий:

- Межструктурного набухания в результате адсорбции воды поверхностью гидрогеля;

- Внутриструктурного набухания – абсорбции воды всем объемом гидрогеля, при этом молекулы воды, проникая внутрь структуры растворяются в нем, раздвигая макромолекулы.

Общее количество поглощаемой воды в результате этих двух стадий определяется рядом факторов: наличием и доступностью гидрофильных функциональных групп, пористостью структуры и плотностью упаковки макромолекул.

Нам было интересно изучить влияние рН среды на набухаемость синтезированных гидрогелей.

В связи с этим исследовано влияние рН среды на набухаемость геля в интервале от рН = 1,05 до 13,01.

Установлено, что в течение 7 суток в целом набухаемость в кислых и щелочных средах уменьшается. Набухающая способность их сильно подавляется в кислых средах. Наименьшая набухаемость геля обнаружена при рН = 1,05 Н = 60 г Н2О/г геля. Максимальная набухаемость геля в щелочной среде при рН = 12 Н = 230 г Н2О/г геля, что на порядок меньше чем в чистой воде.

***

Полученные результаты показывают, что наши гидрогели содержат кислотные группы и набухают в щелочной среде и коллапсируют в кислой среде, где ионизация их подавлена.

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ в области научных исследований.