Вольфрамсодержащий катализатор гидродесульфидирования

дизельной фракции нефти

Гиба Иван Сергеевич

Студент

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Институт химии, Саратов, Россия

E-mail: Mornevall@rambler.ru

Серьезной проблемой для мировой нефтеперерабатывающей промышленности является загрязнение сырья первичной переработки нефти серосодержащими соединениями. В связи с тенденцией значительного ужесточения требований современных стандартов по содержанию сероорганических соединений в дизельном топливе возникают проблемы, связанные с производством и реализацией экологически чистых дизельных топлив [1-3].

Цель работы – получение высококачественного полиметаллического катализатора процесса гидроочистки дизельной фракции, обладающего высокой гидродеструктивной способностью, стабильного в поддержании активности при длительной эксплуатации, и сравнение его с современными промышленными системами.

После ряда предварительных испытаний, связанных с подбором оптимального режима проведения процесса гидроочистки, выбора промышленных и лабораторных систем для сопоставления гидродесульфидирующей способности, Al-Mo-W-катализатор № 3 сравнивается с промышленным катализатором HR-526, путём очистки высокосернистых дизельных фракций, массовые доли серы в исходном сырье 0,9 и 1 % масс. соответственно. Степень очистки составила 92% при схожих условиях гидрообессеривания [4].

Для определения устойчивости катализаторов HR-526 и Al-Mo-W-катализатора № 3  при непрерывном проведении гидроочистки и поддержания ими стабильной степени очистки сырья в процессе гидродесульфиризации, через реактор, при постоянных условиях, пропускали высокосернистое дизельное топливо, начальное содержание серы составило 1 % масс., и отбирали пробы через равный промежуток времени. При этом рассчитана зависимость степени очистки от объёма сырья, прошедшего очистку. Для выявления зависимостей, связанных с изменением удельной поверхности и площади микропор на различных этапах состояний катализаторов, использовался БЭТ – анализ. Данные БЭТ – анализа для Al-Mo-W-катализатора № 3 показали  рост числа микропор при длительной эксплуатации, что говорит об инициации активных центров.

***

Установлено, что разработанные Al-Mo-W-катализаторы обладают высокой гидродесульфидирующей активностью в процессе гидроочистки дизельной фракций нефти, и могу использоваться в производстве высококачественных моторных топлив.

Литература

- Кузьмина Р.И., Гиба И.С. Бутлеровские сообщения. 2014. Т.39. №7, с. 82-87 с.

- Палмер Р.Е., Джонсон Дж. У. Нефтегазовые технологии,2008, № 4, с. 46—47.

- Смирнов В.К., Ганцев В.А., Полункин Я.М. Нефтепереработка и нефтехимия, 2004, № 4, с. 38—42.

- Кузьмина Р.И., Гиба И.С. Каталог выставки XI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств, 2014 с. 144.