Автоклавное разложение бемит-каолинитовых бокситов соляной кислотой

Валеев Дмитрий Вадимович

Аспирант

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, лаборатория №21 Физикохимии и технологии алюминия, Москва, Россия

E–mail: dmvaleev@yandex.ru

Одной из первоочередных задач дальнейшего развития алюминиевой промышленности в нашей стране является увеличение сырьевых ресурсов для производства глинозема. До последнего времени промышленность ориентировалась на переработку бокситов с высоким кремниевым модулем (μSi > 7), которые находятся в Австралии, Южной Америке и Африке. Однако, в нашей стране существуют достаточно крупные месторождения низкосортных бокситов (μSi < 7), каолинов и глин, которые до настоящего времени не перерабатывались. В основном это было связано с отсутствием технически рациональной и экономически выгодной технологии для получения оксида алюминия их такого сырья [1].

На основе анализа преимуществ и недостатков предложенных ранее способов для переработки алюминийсодержащего сырья на глинозем сделан вывод о целесообразности ориентации на солянокислотный способ. Этот способ является наиболее совершенным из числа ранее предложенных и экономически наиболее оправданным [2].

В настоящее время в России [3] и в Китае [4] активно исследуется автоклавный процесс вскрытия алюминийсодержащего сырья. Он позволяет отказаться от предварительного обжига руды (сложного по технологии и аппаратурному оформлению) при сохранении высокого извлечения алюминия в раствор и получить в одну стадию высокоэффективные смешанные коагулянты на основе гидроксохлоридов алюминия и железа.

***

В ИМЕТ РАН были проведены исследования по автоклавному вскрытию бемит-каолинитовых бокситов соляной кислотой различной концентрации при разных температурах. Получены данные о растворимости основных минералов (бемит, каолинит, гиббсит). Проведены исследования по физико-химическому моделированию автоклавных процессов растворения руды на ПК «Селектор». Предложено использовать полученные растворы в качестве смешанных коагулянтов для очистки питьевых и сточных вод. Изучена эффективность этих реагентов по основным параметрам: цветность, мутность, остаточное содержание алюминия и железа.

Литература

- Лайнер Ю.А., Мильков Г.А., Самойлов Е.Н. Перспективные способы получения алюминия и соединений на его основе // Цветные металлы. 2012, №6, с. 42  47.

- Панов А.В., Сенюта А.С., Сусс А.Г., Лайнер Ю.А. Состояние и перспективы развития кислотных способов получения глинозема. Сборник научных статей  Четвертого международного конгресса «Цветные металлы–2012», 5 – 7 сентября 2012 г., Красноярск: Версо, 2012, с. 272 – 277.

- Сусс А.Г., Дамаскин А.А., Сенюта А.С., Паромова И.В., Панов А.В. Особенности поведения различных Al–Si минералов при соляно-кислотном вскрытии небокситового сырья Сибири. Сборник научных статей 31-й Международной конференции ICSOBA, 4 – 6 сентября 2013 г., Красноярск: Версо, 2013, c. 433 – 438.

- WU Cheng-you, YU Hong-fa, ZHANG Hui-fang Extraction of aluminum by pressure acid-leaching method from coal fly ash // Transactions of. Nonferrous Metals Society of China. 2012, no 22, pp. 2282 – 2288.