Новые твердые растворы со структурой Eu7Cu44As23 и их магнитные свойства

Плохих Игорь Владимирович

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

химический факультет, Москва, Россия

e-mail: ig.plohih@yandex.ru

Системы щелочноземельный металл – монетный металл – пниктоген содержат в себе много привлекательный тройных соединений. Неполный их список включает клатраты и клатратоподобные структуры, большое семейство соединений AT2Pn2, родственных железоарсенидным сверхпроводникам, и соединения  с низкими степенями окисления монетных металлов. В тяжелых пниктидах и часто в фосфидах европий принимает степень окисления +2 и ведет себя как структурный и электронный аналог щелочноземельных металлов, образуя изоструктурные соединения. Благодаря наполовину заполненному 4f уровню соединения с катионами Eu2+ в структуре проявляют ярко выраженные магнитные свойства. В предшествующих проведенных нами исследованиях были получены два новых тройных арсенида Eu7Cu44As23 и Sr7Cu44As23. Их кристаллическая структура представляет собой новую декорированную разновидность структуры BaHg11, в которой кубические пустоты заполнены Eu (Sr) и As по мотиву NaCl. В данной работе мы провели исследование этого структурного типа  путем поиска твердых растворов замещения на основе Eu7Cu44As23 и новых представителей данного структурного типа.

Поиск и синтез проводили традиционным твердофазным методом в вакуумированных кварцевых ампулах, использую в качестве исходных реагентов простые вещества. Все операции производили в атмосфере осушенного аргона (камера MBRAUN 120B-G, p(O2/H2O) < 1 ppm). Температуру синтеза варьировали в зависимости от состава в диапазоне 550 - 800ºC 	Неограниченные твердые растворы обнаружены в системах Eu7-xSrxCu44As23 и Eu7Cu44As23-xSbx. Последний заканчивается новым соединением Eu7Cu44Sb23. Параметры кубических кристаллических решеток линейно меняется с изменением состава в соответствии с правилом Вегарда, начинаясь от 16.6707(2) Å (Eu7Cu44As23) до 16.7467(2) Å (Sr7Cu44As23) и 17.436(5) Å (Eu7Cu44Sb23). В первой системе наблюдается статистическое распределение Eu2+/Sr2+, в то время как сурьма последовательно заполняет As3 As4, As1 и As2 позиции с постепенным увеличением содержания. Другие твердые растворы ограничены  и обнаружены в сериях Eu7-x(Ca,Ce,Na)xCu44As23 (x < 1) и Eu7Cu44-yNiyAs23 (y < 10). В этих случаях наблюдается предпочтительное распределение по позициям (в позицию Eu1 и Cu3 соответственно).

В то время, как Eu7Cu44As23 демонстрирует ферромагитный переход при 17.5 K, замещения Eu → Ce, а так же As → Sb приводит к небольшому понижению точки Кюри, а в случае замещения Cu → Ni происходит существенное повышение температуры ферромагнитного упорядочения.

Литература

[1] Charkin D.O. et al. Two new arsenides, Eu7Cu44As23 and Sr7Cu44As23, with a new filled variety of the BaHg11 structure. Inorg Chem. 2014, 53, 11173-84. doi: 10.1021/ic5017615.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант №14-13-00089