Синтез, кристаллическая структура  и аттестация новых перспективных материалов на основе молибдатов висмута

Аришина К.В., Михайловская З.А.

Студент, научный сотрудник

Уральский Федеральный университет имени Б.Н. Ельцина, Институт естественный наук, химический факультет, Екатеринбург, Россия

E–mail: arishina.ksenya@mail.ru

Твердые растворы на основе молибдата висмута Bi13Mo5O34±δ с низкосимметричной колончатой структурой представляют интерес как кислородно-ионные проводники. Матричное соединение Bi13Mo5O34±δ содержит в своей структуре колончатые фрагменты [Bi12O14]n8n+, ориентированные вдоль оси y, и окруженные кислородно-молибденовыми полиэдрами и изолированными ионами висмута (фрагмент структуры приведен на рис.1 в проекции на плоскость (xoz), видны сечения колонок и полиэдры MoO4) [1]. Bi13Mo5O34±δ проявляет себя как перспективный одномерный кислородно-ионный проводник: перенос заряда в структуре осуществляется анизотропно, вдоль колонок. Замещение в Bi13Mo5O34±δ висмута возможно в позиции молибдена и изолированных атомов висмута.

Рис. 1. Вид кристаллической структуры образцов керамики: Bi13-xMexMo5O34+δ

Цель настоящей работы - получение соединений состава Bi13-xMnxMo5O34±δ (x≤0.5) и Bi13Mo5-xFexO34±δ (x≤0.35), определение их структурных особенностей и свойств.

Образцы были получены твердофазным методом синтеза, конечная температура отжига составила 850°С. Методом РФА определены области гомогенности твердых растворов и области существования полиморфных модификаций. Методом лазерного светорассеяния установлено, что размер частиц порошков лежит в пределах 0.1-20 мкм, частицы склонны к агломерации. Микроскопические исследования образцов показали, что керамика обладает малой пористостью. Образцы однофазны и однородны. Исследования температурной зависимости электропроводности проводили в интервале температур 850-300°C в режиме охлаждения методом импедансной спектроскопии. По полученным годографам были подобраны эквивалентные схемы ячейки, соответствующие протеканию процессов при определённой температуре. Рассчитанные из импедансных измерений величины общей электропроводности представлены в виде графиков температурной зависимости проводимости избранных составов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-03-92605 КО_а

Литература

1. Enjalbert R., Hasselmann G., Galy J. [Bi12O14E12]n Columns and Lone Pairs E in Bi13Mo4VO34E13: Synthesis, Crystal Structure, and Chemistry of the Bi2O3–MoO3–V2O5 System // J. Solid State Chem. 1997. V. 131. № 2. P. 236-245.