Исследование состава и структуры полисурьмяной кислоты допированной ионами серы и фосфора

Аббасова Анастасия Александровна

Студентка магистратуры

Челябинский государственный университет, химический факультет, Челябинск, Россия

E-mail: 890583@mail.ru

Полисурьмяная кислота (ПСК) является хорошим ионообменником и протонным проводником. Улучшить эти свойства можно введением в состав катионита ионов фосфора или серы, увеличивающих кислотные свойства соединений [1]. Однако в литературе данные о способах допирования ПСК и структуре катионитов не многочисленны, не решенными остаются вопросы относительно состава и структуры фосфорносурьмяной кислоты. Не выяснено ранее, как влияет предыстория на конечный продукт, на ионообменные свойства фосфорносурьмяной и серофосфорносурьмяной кислот.

В связи с этим целью работы явилось, разработка методики получения фосфорносурьмяной (ФСК) и серофосфорносурьмяной (СФСК) кислот с известным составом и структурой.

Методы исследования: метод Лоренца, рентгеноструктурный и дериватографический анализ, метод ИК-спектроскопии.

В ходе работы разработан метод синтеза фосфорносурьмяной и серофосфорносурьмяной кислот, впервые в процессе работы учитывалось содержание фосфора перешедшего в твердую фазу. Установлено, что введение гидроокиси аммония и смеси азотной и серной кислот влияет на структуру, состав и термическую устойчивость полученных кислот;

Синтезирована фосфорносурьмяная кислота, с соотношением Sb/P 3/2 и ½. Показано, что фосфорносурьмяная кислота с соотношением Sb/P 3/2 синтезированная при добавлении гидроокиси аммония имеет кристаллическую структуру пирохлора. А фосфорносурьмяная кислота с соотношением Sb/P 1/2 рентгеноаморфная.

Проведенные исследования позволили предложить модель структуры ФСК и СФСК. Так ионы Sb5+ и P5+ статистически располагаются в 16с позициях, анионы О2- в 48f, сульфат группировки и NH4+ в 8b, H3О+ в 16d позициях кристаллической структуры типа пирохлора пр. гр. симм. Fd3m.

Литература

- Белинская Ф.А. Катиониты на основе соединений сурьмы / Ф.А. Белинская, Е.А. Матерова, Э.А. Милицина // Неорганические ионообменные материалы: Межвуз. сб. под ред. акад. Б.П. Никольского. Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. С. 1904-1936.

- Бурмистров В.А. Структура, ионный обмен и протонная проводимость полисурьмяной кристаллической кислоты: монография / В.А. Бурмистров. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2010. 247 с.

- Самсонов А. Иониты и ионный обмен // Сборник статей. Л.: Изд-во «Наука», 1975. С. 14.

- Уэндландт У. Термические методы анализа, пер. с англ., М.: Мир, 1978. 527 с.