Влияние макроконцентрации урана на валентные состояния нептуния

Задорин А.А.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Zadorin@me.com

Одной из целей работы проекта «Прорыв» является замыкание ядерного топливного цикла для полного использования потенциала уранового сырья. Актуальной вопросом остается регенерация водными методами из отработанного ядерного топлива (ОЯТ) нептуния и технеция, не являющихся макрокомпонентами, но присутствующих в больших количествах с учетом накопленного объема ОЯТ.

Целью данной работы является исследование влияния макроконцентрации урана на валентные состояния нептуния и определение условий окислительной обработки реэкстракта U-Pu-Np на активированном угле для максимального выхода Np(VI).

В экспериментах с использованием активированного угля использовался уголь марки СКН, устойчивый к химическим средам (в растворах азотной кислоты до 8 моль/л) и к механическим воздействиям. Общая концентрация урана в растворе составляла 0,25 моль/л и нептуния — 10-4 и 10-3 моль/л. Степень окисления нептуния в исходном растворе была +5. Концентрация азотной кислоты варьировалась от 0,1 до 8 моль/л, температурный интервал — от 30 до 70 °С.

В случае растворов Np с концентрацией 10-4 М в отсутствие угля происходит медленное окисление Np(V), о чем судили по отсутствию пиков, соответствующих Np(IV), и уменьшению пика, соответствующего Np(V). Однако глубина окисления зависит от концентрации азотной кислоты: чем выше кислотность, тем меньше пик Np(V), т.е. выше восстановление.

В случае растворов Np с концентрацией 10-4 М в присутствие угля за 10 минут концентрация Np(V) снижается до определенного значения и дальше не снижается. При этом конечная концентрация Np(V) зависит только от концентрации HNO3 (чем выше кислотность, тем сильнее окисление) и не зависит от температуры.

В случае растворов Np с концентрацией 10-3 М в присутствие угля наблюдается окисление Np(V) в растворах с концентрацией HNO3 меньше 4 М и диспропорционирование при концентрации HNO3 в диапазоне 4–8 М. При этом наблюдается пик Np(IV), который оказывался устойчивым как минимум в течение суток.

Влияние макроконцентрации урана сказывается только в отсутствие активированного угля. При этом U(VI) способствует окислению Np(V), а не диспропорционированию. В присутствие же угля процессы диспропорционирования преобладают над процессами окисления. Таким образом, окислительную обработку реэкстракта U-Np-Pu без введения дополнительных окислителей рекомендуется проводить в отсутствие активированного угля.