Применение ультразвуковой активации для повышения эффективности сорбции радионуклидов наноразмерными материалами
Гонец Анна Владимировна
Аспирант
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
E–mail: moskalenkoav@tpu.ru

Загрязнение природных вод радиоактивными веществами вредно не только само по себе, но и тем, что приводит к повышенной радиоактивности водорослей, рыб и других организмов, которые обладают способностью накапливать и концентрировать радиоактивные вещества. [1]. Актуальность исследований, направленных на разработку и изучение новых материалов для очистки вод от радиоактивного загрязнения заключается в исключительной опасности радиоактивного поражения в случае чрезвычайной ситуации для компонентов экосистемы и биосферы в целом. Человечество нуждается во введении принципиально новых технологий для выполнения задач обезвреживания радиоактивных отходов. Существуют предпосылки [3], что наночастицы способны проявлять высокую сорбционную активность. Для исследования использовали модельные растворы уранила азотнокислого необходимой концентрации, которые готовили из стандартного раствора  ГСО 7115-94 состава раствора урана. В качестве сорбентов использовали коммерческие нанотрубки диоксида титана (TiO2), нанопорошки CuO и Fe3O4 и нанопорошок AlООН.

Известно, что наноразмерные материалы плохо образуют устойчивые суспензии [2]. Высокая способность к агломерации наночастиц в водной среде не позволяет достичь максимальной поверхности, а, следовательно, и сорбционной активности материала. Для исследования  воздействия ультразвуковой (УЗ) активации на наночастицы использовали ультразвуковой диспергатор.

По результатам исследования было выявлено, что при использовании УЗ активации степень сорбции возрастает минимум на 20%, а также наиболее эффективные сорбционные способности показали нанопорошки оксида меди и оксида титана. Степень сорбции нанопорошком оксида титана при наименьшем массовом количестве в растворе с использованием УЗ активации составила 90%, без УЗ активации всего 58%, при исследовании сорбционных способностей нанопорошков оксида меди получили аналогичные результаты. При этом более дешевые наночастицы оксидов меди являются перспективными для использования их в промышленных масштабах для очистки водных сред от загрязнения радионуклидами.

Литература

- Вольф, И.В. Химия и микробиология природных и сточных вод:учеб. для студентов вузов / И.В. Вольф, Н.И. Ткаченко. – 2-е изд. перераб.и доп. – Л.: ЛГТУ, 1973. – 276 с.

- Патент RU 2301771 Способ и устройство перемешивания наночастиц. Заявл.: 06.12.2005. Опубл. 06.12.2005.

- Krivovichev S.V,  Kahlenberg V, Kaindl R, Mersdorf E, Tananaev I.G, Myasoedov B.F. Nanoscale tubules in uranyl selenates. Angewandte Chemie International Edition, 2005; 44(7):1134-1136.