СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ УРАНАТА РУБИДИЯ СОСТАВА Rb3(UO2)9O7(OH)73H2O

Кострова Е.Л.,Чаплиёва К.А.

Аспирант, аспирант

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E–mail:kostrova90@inbox.ru

Среди уранатов щелочных элементов в форме кристаллогидратов в настоящее время известно лишь производное цезия Cs3(UO2)12O7(OH)133H2O, производное калия K5(UO2)10O8(OH)9H2O и производное лития Li2U3O106H2O. Для увеличения представительства группы уранатов щелочных элементов в данном сообщении представлена методика синтеза и исследован неизвестный ранее уранат рубидия состава Rb3(UO2)9O7(OH)73H2O.

В качестве исходных реагентов использовали растворы ацетата уранила и нитрата рубидия с рН 10-12 (RbOH). Результаты рентгенографических измерений показывают, что синтезированное соединение является кристаллической фазой, а набор ее рентгенографических данных содержит интенсивный максимум отражения в области малых углов (2 = 12.04 Å), что указывает на слоистый тип структуры соединения.

По результатам химического анализа брутто формула ураната рубидия соответствует составу 1.5Rb2O9UO36.5H2O. Для установления функциональных групп было проведено ИК-спектроскопическое исследование. В спектре можно выделить три группы независимых колебаний: колебания молекулярной Н2О, колебания уранильного фрагмента и колебания уран-гидроксидных групп. Колебания Н2О весьма характеристичны. Полоса деформационных колебаний находится в области  1632 см-1. Валентные колебания Н2О не разделены на составляющие as и s и представлены в спектре интегральной полосой в интервале 3395 – 3536  см-1. Наряду с колебаниями молекулярной Н2О в спектре присутствует полоса 3364 см-1, которая отнесена нами к валентным колебаниям (U(O-H)). Соответствующая им полоса деформационных колебаний уран-гидроксидного фрагмента может быть отнесена к значению  981 см-1. Принадлежность полосы 894 см-1 уранильному фрагменту UO2+ соответствует семерной координации урана в его кислородных полиэдрах. В области полосы поглощения уранильного фрагмента при 894 см-1 имеет место плечо средней интенсивности при    831 см-1, которое отнесено нами к симметричному валентному колебанию s(UO2+). Присутствие этой полосы в спектре указывает на нелинейность или неравноплечность уранильного фрагмента, что делает активным симметричное колебание.

Уранат рубидия Rb3U9O28.56.5H2O при нагревании до 88С теряет одну молекулы воды на формульную единицу соединения. При этом наблюдаются изменения и в ИК-спектре продукта дегидратации Rb2O4UO34H2O. В нем исчезает полоса (Н2О) при 1632 см-1, но сохраняется полоса (UOH) при 981 см-1. Такое изменение возможно, если в продукте дегидратации содержатся не молекулы Н2О, а эквивалентное им количество гидроксидных групп ОН и данное соединение имеет состав Rb4(UO2)8O7(OH)6. При температуре 361С и выше имеет место эндотермически протекающая конденсация гидроксидных групп и сшивка противолежащих слоев с образованием уран-кислородных связей. Продукт конденсации Rb4(UO2)8O10 является кристаллической фазой. По набору межплоскостных характеристик, их положению на оси 2 и относительной интенсивности данное соединение является полным кристаллографическим аналогом соединения состава Rb2U4O13.