Перспективы использования пористых материалов различной природы в качестве поглотителей жидких органических техногенных отходов

Волкова Татьяна Сергеевна

Сотрудник

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», г. Озерск, Челябинская область, Россия

E-mail: cpl@po-mayak.ru

В настоящее время одной из актуальных задач, стоящих перед предприятиями атомной и химической промышленности, является разработка технологии обращения с жидкими органическими техногенными отходами, представляющими потенциальную угрозу для окружающей среды. Для решения указанной проблемы специалистами ФГУП «ПО «Маяк» был предложен двустадийный процесс, предполагающий предварительное (перед отверждением) связывание отходов материалом-поглотителем и последующее отверждение поглотителя с адсорбированными отходами в матричный материал [1-3].

Целью настоящих исследований являлось изучение физико-химических и адсорбционных свойств пористых материалов, перспективных для использования в качестве поглотителей органических отходов, на примере реальных радиоактивных отходов химико-металлургического производства – отработанном вакуумном масле.

В рамках настоящих исследований произведен расчет параметров пористой структуры материалов на основе анализа равновесных изотерм адсорбции паров бензола, измеренных с использованием сорбционного весового метода при 293 К. Параметры микропористой структуры материалов определены на основе теории объемного заполнения микропор по уравнению Дубинина-Радушкевича. Расчет распределения мезопор по размерам произведен для модели цилиндрических пор с использованием уравнения Кельвина. Удельная поверхность материалов найдена методом БЭТ. Определена величина удельного поглощения исследуемых материалов по отношению к маслу.

На основании полученных данных выявлена линейная зависимость величины удельного поглощения масла пористым материалом от его удельной поверхности. Проведенные исследования позволили установить, что в качестве материалов, перспективных для иммобилизации органических жидких радиоактивных отходов, необходимо использовать мезопористые материалы, а пороговым критерием, определяющим их пригодность является величина удельной поверхности >55 м2/г.

Автор выражает глубокую благодарность за помощь на всех этапах выполнения работы д.х.н., член-корр. РАН И.Г. Тананаеву и к.х.н. Г.А. Петуховой.

Список литературы

1. Волкова Т.С., Слюнчев О.М., Козлов П.В. Отверждение отработанных масел в полимерную матрицу // Химическая технология – 2012. – Т.13, № 7. – С. 441 – 447.

2. Волкова Т.С., Тананаев И.Г., Слюнчев О.М., Козлов П.В. Использование углеродных материалов для отверждения отработанных масел // Химическая технология – 2012. – Т.13, № 8. – С. 507 – 511.

3. Волкова Т.С., Тананаев И.Г., Слюнчев О.М. Перспективы использования полимеров нового поколения «Nochar» при иммобилизации жидких органических отходов химико-металлургического производства // Вопросы радиационной безопасности – 2012. – № 4. – С. 3 – 9.