Влияние типа и дозы облучения на экстракцию Pu (IV) раствором 30% ТФБ-Изопар-М

Дживанова Заяна Викторовна

аспирант

#### Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук, Москва, Россия

Zdzhivanova@yandex.ru

Более чем за шестьдесят лет исследований в данном направлении, пока нет  альтернативы экстракционной переработке радиоактивных отходов. Пурекс-процесс - технология совместного извлечения урана и плутония из его азотнокислых растворов с помощью жидкостной экстракции с использованием раствора Три-н-бутилфосфата (ТБФ) в инертном разбавителе. В качестве разбавителя используют как «легкие» (углеводородные) разбавители с плотностью менее 1 г/см3 (додекан, С-13, РЭД и др.), так и «тяжелый» разбавитель – гексахлорбутадиен (ГХБД), имеющий плотность 1,68 г/см3. Во всём мире ведутся поиски не только альтернативы ТБФ, но и более устойчивого к радиационному воздействию разбавителя.

В ходе длительного использования разрушается как сам разбавитель, так и ТБФ, что приводит к накоплению не только продуктов деструкции ТБФ и разбавителя, но и продуктов их взаимодействия. Обычно состав продуктов деградации экстрагента в разбавителе представляет собой смесь, нитросоединений, нитратов, высших карбонов кислот, эфиров, кетонов, которые приводят к сильному пенообразованию, что ухудшает экстракцию нуклидов из азотнокислого раствора.

Объектом исследования стала система 30%ТБФ - Изопар-М (Изозопар-М - изопарафиновый разбавитель состава С12-С14). Было проведено две серии опытов: в первой серии экстрагент облучали ускоренными электронами в цикличеком режиме для наработки облученного экстрагента, который потом использовали для экстракции Pu из его азотнокислого раствора; вторая опытная серия направлена на изучение экстракции Pu экстрагентом, подвергшимся альфа-радиолизу Pu в полуциклическом-полунепрерывном режиме. На каждой стадии проводили определение скоростей расслаивания, плотности и вязкости органического раствора, а также коэффициент распределения Pu между органической и водной фазами на стадии экстракции.

В результате работы выявлено, что замедление расслаивания эмульсий при альфа-радиолизе экстрагента происходит в значительно большей степени, чем при электронном облучении; особенно резко это проявляется на стадии содовой регенерации. Причиной этому - высокая плотность трека альфа-частиц, способствующая протеканию реакций 2-го порядка (рекомбинации и т.п.), способствующих образованию тяжелых, громоздких молекул из фрагментов разбавителя и ТБФ, а также смешанных аддуктов. Доказательством этому служит образование при дозе до 97 кГр оседающих в водную фазу серых студнеобразных клубневатых продуктов, при удалении которых скорость расслаивания фаз после следующего контакта возрастает в 70 раз. Замедлению расслаивания фаз (особенно при регенерации) соответствует рост плотности и вязкости экстрагента. Таким образом подтверждается разнообразие продуктов радиолиза экстрагента, обладающих эмульгирующими свойствами, и изменение количественного соотношения их форм и размеров с ростом дозы облучения

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Соглашения с ИФХЭ РАН, уникальный идентификатор RFMEFI60414X0153.