Исследование физико-химических и сорбционных свойств в отношении 137Cs бентонитовых глин месторождения «Острожанское» Республики Беларусь

Стреленко Д.К.

Младший научный сотрудник

ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований − Сосны»

НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Е–mail: 363378@inbox.ru

В настоящее время в Беларуси активно развивается атомная энергетика, что делает проблему долговременного безопасного захоронения РАО особенно значимой. Согласно принципу мультибарьерной защиты, безопасность захоронения должна обеспечиваться системой защитных барьеров, препятствующих проникновению радионуклидов в окружающую среду. Для создания противомиграционных барьеров следует использовать технологически доступные природные материалы, инертные к механическому и химическому воздействию, обладающие высокими сорбционными свойствами. Наиболее полно вышеуказанным требованиям соответствуют материалы с повышенным содержанием глинистой составляющей (бентонит, цеолит (клиноптилолит), андизол, оксид железа (гематит) и др.).

Цель данной работы – изучение свойств бентонитовой глины месторождения «Осторожанское» Гомельской области Республики Беларусь и оценка возможности ее применения в качестве противомиграционных барьеров. Объектами исследований являлись нативные и обогащённые образцы бентонитовых глин указанного месторождения, для которых были определены основные физико-химические свойства  и показатели селективной сорбции в статических условиях. Для практической оценки сорбционных свойств исследуемых образцов бентонитовой глины использовали  потенциал связывания радиоцезия RIP(K), характеризующий способность минерала избирательно фиксировать катионы  137Cs+ в присутствии конкурирующих катионов, например, К+.

В результате проведенных экспериментов установлено, что нативные образцы бентонитовых глин месторождения «Острожанское» обладают достаточно высоким потенциалом селективной сорбции 137Cs: RIP(K) составляет порядка 1100 мэкв/кг. Обогащение бентонитовых глин существенным образом влияет на их сорбционные характеристики: RIP(K) обогащенного образца с размером фракции менее 45 мкм составляет 7167 мэкв/кг и увеличивается по сравнению с RIP(K) обогащенного образца с размером фракции 160 мкм в 4,6 раза, а по сравнению с RIP(K) нативного образца – в 6,4 раза. Повышение потенциала селективной сорбции  137Cs бентонитовых глин  при их обогащении связано с увеличением общей  площади доступной для сорбции поверхности, а также с увеличением доли активной составляющей, обеспечивающей специфическую фиксацию радионуклидов. Анализ коэффициентов селективности Kc(Cs+/K+) для нативных и обогащенных образцов бентонитовых глин позволяет утверждать, что основным минералом, ответственным за селективную сорбцию 137Cs, является монтмориллонит.

На основании полученных данных можно говорить о перспективности использования обогащенных бентонитовых глин месторождения «Острожанское» для создания эффективных противомиграционных барьеров, обеспечивающих долговременное безопасное хранение и захоронение радиоактивных отходов согласно принципам мультибарьерной системы защиты.

Литература

1. Попов В.Е. Влияние концентрации ионов калия и аммония на селективную сорбцию 137Cs иллитом и клиноптилолитом // Радиохимия. 2011, Т. 53, № 1. С. 86–90.

2. Савченко В.А. Разработка и применение технических грунтов для приповерхностного хранилища радиоактивных отходов // Атомная техника за рубежом. 2004, № 7. С. 3–14.