Одностадийный микроволновый синтез гибридных органо-неорганических наноструктур на основе стирилхинолиновых лигандов и квантовых точек CdS

Никулин П.А.1, Чащихин О.В.2

Студент1, аспирант 2

1Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва

2Институт проблем химической физики, РАН, Черноголовка

e-mail: ovchasch@gmail.com

В последнее время активно исследуются управляемые гибридные наноструктуры (ГС), в которых неорганическая наночастица (квантовая точка, КТ, QD) модифицируется за счет связывания с органическим лигандом (L). Для закрепления на поверхности наночастицы лиганды должны содержать специальные "якорные" группы, чаще всего – гетероциклические или тиольные, а для возможности управления – специальные рецепторные группы, воспринимающие внешний сигнал [1, 2]. Управление свойствами таких гибридных наноструктур осуществляют путем "переключения" органического лиганда между (как минимум) двумя термодинамически стабильными состояниями. Таким образом, переводя L из одного состояния в другое при помощи внешнего воздействия, можно управлять свойствами гибридной системы в целом.

Ранее нами было показано, что в качестве такого "переключателя" можно использовать производные 2-стирилхинолина, которые переходят из одного состояния в другое под действием света и/или протона. В данной работе разработана новая одностадийная методика прямого синтеза гибридных наноструктур на основе квантовых точек CdS и лиганда 2-(4-[9-меркаптононокси]-стирил)хинолина. Главным преимуществом данной методики является отсутствие необходимости предварительного синтеза и выделения наночастиц и малый расход функционального лиганда. Синтезирован ряд ГС (1-5) с различным количеством (n) закрепленного на поверхности КТ лиганда.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 13-03-00636).

Литература

1. Erno Z., Yildiz I., Gorodetsky B., Raymob F. M. , Branda N. R. Optical control of quantum dot luminescence via photoisomerization of a surface-coordinated, cationic dithienylethene // Photochem. Photobiol. Sci., 2010, 9, 249–253.

2. Klajn R., Stoddart J.F, Grzybowski B.A.. Nanoparticles functionalized with 
molecular and supramolecular switches // Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 2203–2237.