Особенности утилизации отвалов добычи урана, золота и полезных ископаемых дозиметрическим и ядерно-спектрометрическим методами на примере Эльконского урановорудного месторождения в Алданском районе Республики Саха (Якутия).

Филатов-Рожин В.М.

аспирант

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, 
физико-технический институт, Якутск, Россия
E–mail: filat1990@mail.ru

Строительство и ремонт дорог федерального значения в условиях Севера является важнейшей предпосылкой развития экономики России. Безопасность федеральных трасс и межрайонных дорог ухудшается с каждым сезоном из-за интенсивного пылеобразования и протаиваний, обусловленных повреждениями грунта в криолитозоне, особенностью северной геокриологической зоны, что является главным сдерживающим фактором развития инфраструктуры всей Республики Саха (Якутия). Для устранения пылеобразованияи дефектов на дорогах предлагается использовать гранитно-мраморную крошку, которую можно извлечь из отходов добычи урана и золота.

На пробах руды с отвалов была измерена эффективная удельная активность естественных радионуклидов, которая равна сумме взвешенных удельных активностей 40K, 226Ra и 232Th. Весовые множители в сумме – отношение дозовых коэффициентов к дозовому коэффициенту для 226Ra:

AЭФФ=ARa+1,31ATh+0,085AK

Для определения класса ограничения содержания природных радионуклидов в компонентах горной породы были отобраны пробы с отвалов шахт №2 и №3 Эльконскогоурановорудного месторождения. Измерения активности горных пород показали, что в четырех точках отбора проб с отвалов шахты №2 эффективная активность варьируется от 477,608 до 627,2102 Бк/кг - соответствуют 2 классу, в двух точках от 814,0511 до 993,7102 Бк/кг - 3 классу и в 6 точках от 1878,222 до 79298,77 - соответствуют 4 классу. Остальные точки отбора проб шахт №2 и №3 превышают нормы эффективной удельной активности строительных материалов и могут применяться как урановорудный материал. В таблице 1 приведен радионуклидный состав проб горной породы, активность в Бк/кг (погрешность в %).

Таблица №1. Состав основных радионуклидов в пробах горной породы

| Нуклид | Проба 1 | Проба 2 | Проба 3 | Проба 4 | Проба 5 | Проба 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активность (Бк/кг), погрешность (%) |  |  |  |  |  |
| K-40 | 2500 (21) | 36000000 (21) | 3100 (27) | 2100 (19) | 2000 (17) | 3500 (19) |
| Ra-226 | 17300 (14) | 1110000 (13) | 850000 (12) | - | - | 3900 (17) |
| Rn-219 | 340000 (29) | 19000000 (40) | 12700000 (16) | - | - | 230000 (40) |
| Th-234 | 8000 (20) | 20000 (30) | 150000 (29) | 400 (25) | - | 3400 (19) |
| U-235 | 420 (15) | 24000 (13) | 15900 (9) | 36 (29) | - | 230 (15) |

В результате исследования, выявлено, что отходы геологической разведки Эльконскогоурановорудного месторождения относятся к 2 и 3 классам радиационной опасности и могут быть утилизированы в качестве замены мелкозернистого щебня для дорожного строительства и ямочного ремонта, как в пределах и вне населенных пунктов. Использование гранитно-мраморной крошки в качестве строительного материала для строительства дорог способствует уменьшению пылеобразования и увеличению безопасности движения.