Полимерные матриксы для тканевой инженерии

Лялина Екатерина Максимовна

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail:katikin@mail.ru

Термин "тканевая инженерия" был первоначально определен в самом общем смысле в 1988 году Шалаком и Фоксом как "применение принципов и методов инженерных и биологических наук для фундаментального понимания структурно-функциональных взаимодействий в нормальных и патологических тканях млекопитающих, и разработка биологических заменителей, для восстановления, сохранения или улучшения функции ткани"[2].

Тканевая инженерия основана на введении в организм тканеинженерной конструкции, состоящей из матриц-носителей, клеток и биологически активных веществ. Тканеинженерная конструкция должна быть биодеградируемая, стимулировать рост нужного типа ткани, чтобы, в конечном итоге, на ее месте была сформирована новая, естественная ткань.

Матрицы должны быть биологически совместимыми и обладать определенной механической прочностью. В последнее время активно разрабатываются матрицы тканеинженерных конструкций на основе биорезорбируемых полимеров. Для этих целей применяются как синтетические полимеры (полилактиды, полилактогликолиды), так и  полимеры природного происхождения (коллаген, хитозан).

Для создания полимерных матриц используются различные методы: выщелачивания солей, горячего прессования, трехмерного принтинга, методы с применением сверхкритических флюидных (СКФ) технологий. [1]

Преимуществами СКФ методов для изготовления полимерных матриксов является возможность их применения при физиологических температурах, что гарантирует сохранение физико-химических свойств исходных компонентов, а также отсутствие токсичных растворителей. В данной работе матрицы  изготавливались с использованием относительно не дорогого сверхкритического СО2.

Целью данной работы является формирование композитных матриксов на базе синтетических и природных полимеров и изучение их механических и биологических характеристик.

Материалы: Алифатические полиэфиры – сополимеры молочной и гликолевой кислот. Биополимер коллаген. Медицинская биорезорбируемая сетка «Викрил».

Методы:

- Формирование матриксов методом монолитизации порошковых материалов в  сверхкритическом СО2.

- Проведение механических испытаний полученных композитных материалов на  испытательной машине  EZTest, модели EZ-SX, производства ShimadzuCorporation, Япония

- Тестирование матриц на цитотоксичность.

Ход работы. Образцы изготавливались из мелкодисперсного  (размер частиц 50 - 100 мкм) порошка алифатических полиэфиров (полилактогликолида марки Purasorb PDLG 7507 производство “Purac”, Нидерланды) и его смеси с порошком  коллагена I типа (размер частиц 100 – 200 мкм) в равных по массе пропорциях.

Формирование матриц – их монолитизация – происходило в пресс-формах, помещенных в кювету высокого давления. Обработка полимерного порошка проводилась при давлении CO2 – 15 МПа  и температуре 42оС в течение 1 часа. Через 24 часа после сброса давления, полученные полимерные пластины извлекались из пресс-форм, и из них вырезались образцы для механического тестирования. Испытания проводились при комнатной температуре в условиях одноосного растяжения со скоростью перемещения 1 мм/мин. Для проведения механических испытаний были сформированы образцы в виде пластинок длиной 20 мм и шириной 10 мм. В средней части пластин с двух сторон были сделаны вырезы таким образом, чтобы в центре была образована перетяжка шириной 5 мм.

В таблице I представлены результаты механических испытаний 4 видов матриц: из чистого полимера, из полимера, армированные викриловой сеткой, из полимера, смешенного с коллагеном (композитные), композитные матрицы с викриловой сеткой.

Таблица I. Результаты механических испытаний.

| Модуль Юнга, Н/мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина, мм | Полимер | Δ | Полимер + викрил | Δ | Композит | Δ | Композит + викрил | Δ |
| 1 | 1,8 | 0,4 | 2,7 | 0,6 | 1,40 | 0,18 | 2,20 | 0,5 |
| 2 | 1,66 | 0,28 | 2,13 | 0,23 | 1,04 | 0,14 | 1,42 | 0,3 |
| 3 | 1,54 | 0,21 | 1,48 | 0,14 | 0,71 | 0,07 | 0,78 | 0,2 |

На цитотоксичность образцы тестировались in vitro с помощью культур фибробластов мыши линии NIH 3Т3. Оценка жизнеспособности популяции проводилась с помощью окраски метилтиазолилдифенил-тетразолиум бромидом (МТТ-тест).  Метод основан на том,  что дегидрогеназы митохондрий восстанавливают желтый МТТ до пурпурного формазана. Реакция происходит только в живых клетках с активными митохондриальными ферментами. Тест показал отсутствие токсичности.

Выводы.

Все исследуемые материалы показали отсутствие токсичности, и могут быть использованы для формирования матриц тканеинженерных конструкций. По результатам механического тестирования, наиболее перспективными для создания матриц с точки зрения механической прочности и возможности формирования матричных структур являются композиты полимеров с викриловой сеткой. Однако, для окончательного определения оптимального состава и структуры матриксов необходимо проведение дополнительных исследований.

Литература

- Black C., Goriainov V., Gibbs D., Kanczler J., Tare R.S., Oreffo R. Bone Tissue Engineering // Current Molecular Biology Reports. 2015, №1(3), p. 132-140.

- Skalak R, Fox C.F. Tissue engineering: proceedings of a workshop, held at Granlibakken, Lake Tahoe, California, February 1988:26–9. (Liss, 1988).