Магнитооптические свойства Ми-резонансных диэлектрических наноструктур

Барсукова М.Г.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: barsukova@nanolab.phys.msu.ru

Создание наноматериалов с заранее заданными оптическими свойствами является одним из важнейших направлений исследований в области нанофотоники. Известные плазмонные наноструктуры позволяют локализовать электромагнитное поле в малой области пространства, но эффективность их применения ограничена большими потерями на поглощение энергии металлом в диапазоне оптических частот. Для управления светом на наноуровне необходимо качественно новое решение данной задачи. Последние экспериментальные исследования полностью диэлектрических метаматериалов с высоким показателем преломления, обладающих сильным резонансным откликом в видимом диапазоне, открывают новые перспективы исследования и изготовления нанофотонных устройств [1, 2].

Целью настоящей работы является теоретическое изучение возможности создания метаматериалов, совмещающих в себе преимущества полностью диэлектрических структур  и магнитных сред. Одним из способов управления оптическими сигналами является приложение магнитного поля [3]. Ожидается, что в области возбуждения резонансов метаповерхности будет наблюдаться усиление магнито-оптического отклика от образца.

В ходе работы был проведен численный расчет для частиц кремния, имеющих форму дисков, с диаметрами 150, 200, 250, 300, 350 нм, и высотами 65 и 120 нм. Для каждого набора геометрических параметров дисков были рассчитаны коэффициенты прохождения и отражения, определены области возбуждения электрических и магнитных Ми-резонансов. Также были проведены расчеты для многослойных структур, состоящих из диэлектрических дисков с ферромагнитным окружением, помещенных в магнитное поле. Для данных структур была рассчитана величина поперечного магнито-оптического эффекта Керра. В качестве метода расчета рассеяния и поглощения излучения объектами произвольной формы был выбран метод конечных разностей во временной области (Finite-difference time-domain method).

Основным результатом работы является исследование величины эффекта усиления магнитооптического отклика образца в зависимости от геометрических параметров системы. Данные результаты могут быть использованы, например, для построения новых видов наноантенн, для передачи оптической информации на субдлинноволновых масштабах.

Литература

- Shcherbakov, M.R. et al., Enhanced third-harmonic generation in silicon nanoparticles driven by magnetic response, Nano Lett., 14, 6488 (2014)

- Staude I., et al., Tailoring Directional Scattering through Magnetic and Electric Resonances in Subwavelength Silicon Nanodisks, ACS Nano, 7, 7824 (2013)

- Zvezdin A.K., Kotov A.V., Modern Magnetooptics and magnetooptical materials, CRC Press, 1997