Механические свойства магнитореологических эластомеров

Алехина Ю.А.1, Макарова Л.А.2

1 Студент 4 курса, 2 аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: ya.alekhina@physics.msu.ru

Магнитореологические эластомеры – композитные материалы, относящиеся к классу так называемых «умных» материалов, реагирующих на изменение внешних условий изменением собственных свойств. Они представляют собой неферромагнитную упругую матрицу, в которой распределены магнитные частицы. При приложении магнитного поля частицы наполнителя намагничиваются и упорядочиваются вследствие зеемановского (магнитных моментов частиц с полем) и диполь-дипольного (частиц между собой) взаимодействий. Такое упорядочение оказывает влияние на механические, электрические и магнитные свойства эластомеров, что позволяет использовать их в конструкции амортизаторов, датчиков различных типов, актюаторов и т.д. Из-за широкой области применений и эффективности использования магнитные эластомеры представляют огромный интерес для фундаментальных исследований и практического изучения.

Для определения зависимости механических свойств эластомеров от их параметров были изготовлены образцы различных толщин с двумя различными концентрациями железных частиц (50масс.% и 25масс.%) на основе двухкомпонентного силиконового компаунда. Для изучения механических свойств образцов сложной формы были изготовлены образцы столбчатых структур из эластомера с 50% массовой концентрацией железных частиц и двухкомпонентного образца на основе этой структуры с чередующимися концентрациями 50% и 25% частиц. Исследованы зависимости модуля Юнга от толщины образцов, а также механические свойства изготовленных структур при различных частотах, амплитудах деформации и внешних полях. Также исследованы особенности взаимодействия магнитного эластомера с магнитным полем постоянных магнитов в зависимости от расстояния, числа магнитов и их конфигурации.

В скрещенных постоянном и переменном магнитных полях эластомеры демонстрируют эффект механического резонанса. В экспериментах использовалась катушка с сердечником из эластомера, размеры которого были меньше, чем свободное пространство внутри катушки; таким образом, образец имел возможность двигаться без потери энергии на внешнее трение. Значение магнитной проницаемости определялось по изменению индуктивности катушки с сердечником из магнитного эластомера по сравнению с индуктивностью пустой катушки. Для эластомеров с частицами феррита бария было обнаружено, что полученные частотные зависимости мнимой и действительной частей магнитной проницаемости имеют характерные резонансные пики (рис. 1). Аналитический расчет в рамках модели колебаний упругого стержня подтвердил существование колебаний образца как целого в этом частотном диапазоне и слабой зависимости их параметров от внешнего поля.

а)                                                                                        б)

Рис. 1. Действительные (а) и мнимые (б) части магнитной проницаемости эластомера с 61 масс.% частиц феррита бария в зависимости от частоты переменного поля при различных значениях постоянного магнитного поля