Одномерные фотонные кристаллы на основе трехмерных

дираковских полуметаллов

Киселев А.А.1, Котов О.В.2,3, Лозовик Ю.Е.2,3

1студент, 2,3сотрудник

1)Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2)Институт спектроскопии Российской академии наук, 142190 Троицк, Москва, Россия

3) Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова, 127055 Москва, Россия
E–mail: kiselev.aa@physics.msu.ru

Исследование фотонных кристаллов (ФК), структур с периодически меняющимся показателем преломления в различных направлениях, является актуальной проблемой современной фундаментальной науки и ее практических приложений [1], [2].  В таких структурах фотоны ведут себя подобно электронам в кристаллической решетке, имея в своем спектре разрешенные и запрещенные зоны. Используя различные материалы в качестве основы для ФК и меняя геометрические параметры ФК, можно эффективно управлять светом в таких структурах, что может быть использовано для создания оптических устройств нового поколения: волноводов, фильтров, переключателей, модуляторов и т.д.

В последнее время особый интерес исследователей привлекают вещества с линейным энергетическим спектром для электронов – дираковские материалы. Недавно был выполнен ряд экспериментальных работ, демонстрирующих существование новой фазы состояний с трехмерным дираковским спектром в толще однородных образцов Na3Bi [3] и Cd3As2 [4], [5]. Такие материалы называют трехмерными дираковскими полуметаллами (ТДП). Они подобны гипотетическому трехмерному графену [6] с большой подвижностью носителей, распространяющихся в толще образца. На сегодняшний день эта область вызывает огромный интерес исследователей в связи с возможностью управления объемными электронными состояниями с нулевой массой. Кроме того, ТДП обладают интересными оптическими свойствами и являются перспективными материалами для плазмоники и фотоники (см. [7]).

В данной работе с помощью метода трансфер-матрицы рассчитаны спектры отражения, поглощения и прохождения, а также зонная структура одномерного ФК на основе ТДП. Результаты работы могут быть использованы для создания устройств, позволяющих перестраивать оптические свойства ТДП.

Литература

- Ярив А., Юх П. Оптические волны в кристаллах. М.: Мир, 1987.

- S. J. Orfanidis. Electromagnetic waves and antennas. Rutgers University Press. Piscataway. NJ.2008.

- Liu Z. K. et al., Science 343, 864–867 (2014).

- Borisenko S. et al., Phys. Rev. Lett. 113, 027603 (2014).

- Neupane M. et al., Nature Commun. 5, 3786 (2014).

- Novoselov K. S. et al., Science 306, 666 (2004).

- O. V. Kotov, Yu. E. Lozovik, arXiv:1602.03156v1 (2016).