Амфифильные блок-сополимеры поли(н-бутилакрилата) и (со)полимеров акриловой кислоты, полученные в присутствии тритиокарбонатов

Минеева К.О.1, Вишневецкий Д.В.1, Серхачева Н.С.2

Студентка

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова (МИТХТ им. М.В.Ломоносова) Москва, Россия

komineyeva@ya.ru

В последние годы все большее внимание уделяется проблеме получения нано- и микроструктурированных материалов, в том числе на основе самоорганизующихся полимерных систем. Они могут найти применение в современных технологиях изготовления материалов различной природы, например, в качестве шаблона для получения самоорганизованных неорганических наноструктур или матриц для формирования наночастиц. Как правило, для этой цели используют амфифильные блок-сополимеры, которые способны к самоорганизации либо в растворе селективного растворителя, либо в расплаве.

В настоящей работе впервые предложен метод прямого синтеза амфифильных триблок-сополимеров, в которых гидрофобный блок представляет собой поли(н-бутилакрилат), а гидрофильный – гомо- и сополимер акриловой кислоты (АК) с N-изопропилакриламидом и стиролсульфонатом натрия. Блок-сополимеризацию осуществляли в растворе ДМФА при 80 оС, используя в качестве инициатора ДАК и полимерный ОПЦ-агент как прекурсор гидрофильных блоков. Полимерные ОПЦ-агенты на основе акриловой кислоты получали (со)полимеризацией в растворе 1,4-диоксана с участием симметричного тритиокарбоната – дибензилтритиокарбона. Это позволяет использовать такие полимерные ОПЦ-агенты для синтеза триблок-сополимеров в две стадии. (Со)полимеры акриловой кислоты охарактеризовывали методами ГПХ и ЯМР-спектроскопии.

«Живой» характер процесса подтверждается конверсионным изменением ММР (рис. 1), а именно, и унимодальностью ММР продукта блок-сополимеризации, и отсутствием моды исходного полимерного ОПЦ-агента, а также смещением кривых ММР в область высоких ММ с ростом конверсии.

Рис. 1. Кривые ММР продкутов полимеризации БА в ДМФА  под действием ПАК, содержащей тритиокарбонатную группу, и ДАК при 80оС.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 15-13-30007).