Контролируемый синтез (со)полимеров на основе акрилонитрила под действием каталитических систем на основе галогенидов меди

Курочкина Д.Ю., Гришин И. Д.

студент

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского,

химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E-mail: Dk-chem@mail.ru

Акрилонитрил – важное исходное сырье химической промышленности, переработка которого позволяет получать ценные продукты. Наиболее актуальным и быстро развивающимся на сегодняшний день направлением химии акрилонитрила является производство полиакрилонитрильных (ПАН) волокон с характеристиками, позволяющими его дальнейшую переработку в углеродное волокно. Углеродные волокна применяют в качестве конструкционного материала в разных областях   промышленности и техники. Высокое значение среднечисленной молекулярной массы (ММ) и низкое значение коэффициента полидисперсности – основные требования, предъявляемые к (со)полимерам на основе акрилонитрила, служащим сырьем для качественного углеволокна.

Методы контролируемой радикальной полимеризации (КРП) позволяют получать полимеры с заданными характеристиками: узким молекулярно-массовым распределением, высоким значением ММ и сложной архитектурой. Радикальная полимеризация с переносом атома (Atom transfer radical polymerization – ATRP) – один из наиболее часто используемых методов КРП, позволяющий работать с широким кругом мономеров в «мягких» условиях.

В данной работе нами изучена возможность применения систем на основе комплексов меди для получения ПАН-прекурсора. Установлено, что системы на основе галогенидов меди(I) в сочетании с азотсодержащими лигандами способны инициировать полимеризацию акрилонитрила по указанному механизму и проводить ее до высоких конверсий.

Использование системы на основе бромида меди(I) и 2,2’-бипиридила и нольвалентной меди в качестве агента для регенерации катализатора дает возможность проводить процесс до степени превращения порядка 80%. Процесс характеризуется линейным увеличением молекулярной массы с увеличением конверсии. При этом определенные значения молекулярных масс отлично согласуются с теоретически рассчитанными величинами.

Предложенная система была использована для получения сополимеров акрилонитрила с метилакрилатом и диметиловым эфиром итаконовой кислоты. Показано, что введение сомономеров не влияет на контролируемый характер протекающего процесса, однако приводит к его небольшому замедлению. Калориметрические исследования полученных образцов показали, что присутствие сомономеров сглаживает экзотермический эффект при температурной обработке полимера, что положительно сказывается на качестве получаемого волокна.

Системы на основе бромида меди(I) и трис[(2-пиридил)метил]амина и органических соединений в качестве восстановителей катализатора оказались более эффективными с точки зрения получения узкодисперсного полиакрилонитрила с высокой молекулярной массой. Полимеризация протекает до высоких конверсий, при этом отмечается линейный рост значений ММ. Значения молекулярных масс полученных полимеров хорошо согласуются с теоретическими значениями. Проведение полимеризации с использованием указанной системы позволяет получить высокомолекулярный полиакрилонитрил с коэффициентом полидисперсности 1.2-1.6.

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента Российской Федерации (проект № МК-7578.2015.3).