Карбоксилирование терминальных алкинов в присутствии наночастиц меди, иммобилизированных на различных носителях

Двуреченская Е.Г.

Аспирант 2 г/о

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет Москва, Россия

e-mail: klassikakitty@rambler.ru

Термодинамическая стабильность молекулы и низкая реакционная способность существенно затрудняют превращения СО2, требуя тем самым разработки новых высокоэффективных катализаторов его химического связывания.

В качестве доступной и простой модельной реакции была выбрана реакция карбоксилирования терминальных алкинов. Как правило, данную реакцию проводят с участием гомогенной каталитической системы на основе Cu(I) [1, 2], однако есть и примеры создания гетерогенных катализаторов [3, 4]. Нами был предложен новый подход, основанный на использовании высокоактивных наночастиц меди (CuNPs), иммобилизованных на различных углеродсодержащих и оксидсодержащих подложках. Было проведено сравнение активности данных катализаторов, включающее в себя оптимизацию условий, изучение зависимости выхода получаемого пропиолата от времени проведения реакции. Поверхность катализаторов (в том числе до и после реакции) была изучена различными методами (СЭМ, РФА, РФС).

Наилучшие результаты показали медные катализаторы, где в качестве подложек выступали углеродсодержащие вещества (PTFE, активированный уголь, окисленный АУ) и оксид алюминия.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 14-33-00001).

Литература

- Gooßen, L. J et al. Adv. Synth. Catal., 2010, №352(17), p. 2913–2917.

- Xie, J.-N. et al. Tetrahedron Letters, 2015, №56, p. 7059-7062.

- Yu, B. et al. Green Chem., 2013, №15, p. 2401-2407

- Yu, B. et al. ACS Catal., 2015, №5, p. 3940-3944.