Селективное гидрирование ацетиленовых спиртов с применением модифицированных палладиевых катализаторов
Холкина Е.А.

Студент-магистрант

Худякова Т.Е.

Студент-бакалавр

Тверской государственный технический университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: kessy15@mail.ru

Повышение селективности гетерогенных палладиевых катализаторов гидрирования алкинолов является актуальной задачей, одним из способов решения которой может служить введение второго металла-модификатора [1]. В качестве модификаторов могут использоваться катионы металлов первой группы (Na+, K+) [2], а также Zn, который способен образовывать с Pd биметаллический сплав [3]. В последнем случае повышение селективности достигается за счет увеличения межатомного расстояния Pd-Pd, что способствует уменьшению вероятности формирования прочно сорбированных промежуточных продуктов гидрирования [1].

В рамках данной работы было проведено исследование каталитических свойств ряда модифицированных палладиевых катализаторов на основе сверхсшитого полистирола (СПС), при варьировании типа металла-модификатора (Na+, K+, Zn2+) и природы прекурсора (NaOH, KOH, K2CO3, Na2CO3, KH2PO4 и NaH2PO4), а также соотношения активного металла (Pd) и металла-модификатора. Тестирование катализаторов проводилось в реакции селективного гидрирования 2-метил-3-бутин-2-ола (МБИ). Анализ катализата осуществлялся методом газовой хроматомасс-cпектрометрии (Shimadzu GCMS-QP2010S).

По результатам экспериментов было установлено, что введение соединений щелочных металлов способствует значительному увеличению активности и селективности. Наибольшая селективность (98% при 100% конверсии МБИ) достигалась в случае модификации катализатора KOH. Кроме того, было показано, что данная каталитическая система сохраняла стабильность в течение трех повторных циклов.

При исследовании влияния введения Zn в состав катализаторов было обнаружено, что увеличение содержания цинка способствует повышению селективности по целевому продукту (селективность достигала 96% при 99% конверсии МБИ), однако при этом (в отличие от модификации щелочными металлами) происходит снижение активности, что, вероятно, связано с блокировкой активных центров палладия оксидом цинка.

Литература

- Coq B., Figueras F. Bimetallic palladium catalysts: influence of the co–metal on the catalyst performance // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 2001, V.173. P. 117-134.

- Cho H.-B., Hong B.-E., Park J.-H., Ahn S.-H., Park Y.-H. Effects of Catalyst Promotion on the Selective Hydrogenation of Biphenol Using Various Pd/C Catalysts // Bull. Korean Chem. Soc. 2008, V.29. P. 2434-2440.

- Халилов И.Ф., И.Р. Ильясов, Герасимова А.В., Ламберов А.А., Бикмурзин А.Ш., Шатилов В.М. Влияние промотирования кобальтом и цинком на гидрирующую и олигомеризующую активность Pd/Al2O3 катализатора в процессе гидрирования БТК-фракции // Катализ в промышленности. 2013, T.5. С. 29-38.