Гидрокрекинг сланцевой нефти на биметаллических сульфидных катализаторах на основе наностурктурированных мезопористых алюмосиликатов типа Al-HMS.

Занина А.В., Махмутов Д.Ф., Вутолкина А.В.

Студент, студент, аспирант

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: annavutolkina@mail.ru

В настоящее время ввиду выработки месторождений обычной нефти, сопровождающейся постоянным ростом потребления топлива, вопрос рационального использования природных ресурсов стоит наиболее остро. В связи с этим, возникает необходимость вовлечения в переработку альтернативных источников углеводородного сырья (сланцевая нефть, нефтяные шламы) [1]. Наиболее перспективным в этом отношении является процесс гидрокрекинга – один из экономически эффективных, гибких и наиболее углубляющих нефтепереработку процессов [2, 3].

Высокая гибкость гидрокрекинга обусловлена разнообразием катализаторов и технологических схем процесса. В настоящее время наиболее распространены цеолит-содержащие катализаторы. Однако размер молекул, входящих в состав тяжелого нефтяного сырья, превышает размер пор таких катализаторов, что приводит к диффузионным ограничениям [4]. Перспективными компонентами катализаторов гидрокрекинга являются мезопористые алюмосиликаты типа Al-HMS – крупнопористые аналоги цеолитов. Они характеризуются узким распределением пор по размерам, высокой удельной площадью поверхности (около 1200 м2/г) и "мягкими" по сравнению с цеолитами кислотными центрами. Кроме того, в зависимости от условий синтеза можно контролировать их структурные характеристики и кислотность [5, 6].

Проведенное исследование показало, что катализаторы NiS-MoS2/Al-HMS 
(Si/Al= 20) активны в гидрокрекинге сланцевой нефти (Таблица 1). Они проявляют селективность по средним дистиллятам и позволяют снизить содержание серы в жидких продуктах реакции.

Таблица 1. Результаты гидрокрекинга сланцевой нефти на катализаторе NiS-MoS2/Al-HMS (Si/Al= 20)

| Температура, 0С | Давление, МПа | Выход, % |  |  |  | Содержание серы, ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газы | Бензиновая фракция (С5-С11 ) | Дизельная фракция (С11-С19) | Тяжелый остаток (С20+) |  |
| 380 | 5 | 10 | 15 | 68 | 7 | 5200 |
| 400 |  | 15 | 11 | 71 | 3 | 4440 |
| 450 |  | 15 | 8 | 76 | 1 | 1839 |
| 380 | 8 | 15 | 78 | 5 | 2 | 8200 |
| 400 |  | 10 | 79 | 8 | 3 | 7541 |
| 450 |  | 6 | 16 | 77 | 1 | 2952 |

Литература

1. Кардашев С.В., Лысенко С.В., Егазарьянц С.В., Тараканова А.В., Кардашева Ю.С. Винокуров В.А., Анисимов А.В, Караханов Э.А. Термоэкстракционные превращения керогенсодержащего сырья // Химия и технология топлив и масел.2015, № 6. с. 72-77

2. Ancheyta J., Speight J. G. Hydroprocessing of Heavy Oils and Residua. CRC Press Taylor & Francis, New York, 2007.

3. Stanislaus A.; Marafi A.; Rana M.S.// Catalysis Today, 2010, v. 153, № 1-2. p. 1-68.

4. Dijk A., Vries A.F., Veen J.A.R., Stork W.H.J., Blauwhoff P.M.M.// Catalysis Today,1991, v. 11, №1. p. 129-139

5. Cheng C.-F., Ho Park D., Klinowski J. // Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, 1997, v. 93, № 1. p. 193.

6. Viswanathan B., Jacob B.//Catalysis Reviews-Science and Engineering, 2005, v.47, №1.p. 1.