Сложные оксиды висмута с муллитоподобной структурой

Григорьев В.В.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: vlad.alhimik@yandex.ru

Эффект магнитной фрустрации является основой для многих открытий в физике твердого тела, сделанных в последние десятилетия. Причиной появления магнитно-фрустрированных систем является специфическое расположение магнитных центров, обеспечивающее наличие равных или приблизительно равных по силе магнитных взаимодействий, которые не могут быть полностью реализованы одновременно. Одной из структур, в которой возможно появление магнитной фрустрации является структура муллита, в которой октаэдры, соединенные парами тетраэдров образуют пентагональную решетку.

Соединение Bi2Fe4O9 кристаллизуется в структурном типе заполненного муллита [1], в ромбической сингонии Pbam с параметрами элементарной ячейки a = 7.950 Å b = 8.428 Å c = 6.005 Å. Структура представляет собой цепи из октаэдров, соединенных между собой парами тетраэдров. Железо находится в тетраэдрах и октаэдрах, висмут расположен в пентагональных каналах. К структурному типу заполненного муллита относятся  Bi2Mn4O10 [2]  и Pr2Mn4O10 [3]. Однако в отличие от Bi2Fe4O9 эти соединение построены из октаэдров и тетрагональных пирамид, а средняя степень окисления В-катиона равна +3.5. При этом октаэдрические позиции занимает Mn4+, Mn3+ находится в тетрагонально пирамидальном окружении.

Объектом исследований были образцы следующих составов: Bi2-xPrxMn4O10 (x=0.5;1;1.5;2)

Образцы составов Bi2-xPrxMn4O10 (x=0.5;1;1.5;2) были синтезированы в токе O2 при 1100 ˚C. Все соединения указанных составов изоструктурны Bi2Mn4O10(Рис. 1). Ионные радиусы Bi3+ и Pr3+ равны 1.17 и 1.126 Å, соответственно. При таком соотношение радиусов висмута и празеодима можно ожидать уменьшения параметров элементарной ячейки с увеличением х. Однако исследование образцов твердого раствора показало, в ромбической элементарной ячейке  параметр b увеличивается, c уменьшается, а параметр a меняется немонотонно, при этом объем элементарной ячейки практически не меняются.

Все полученные соединения являются антиферромагнетиками. При увеличение содержания празеодима в образцах происходит немонотонное изменение температуры Нееля.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-13-00680

Литература

1. Lliev M. N. et al. Phys. Rev. 2008.B81. P.024302(1-8).

Рисунок 1. Структура соединений Bi2-xPrxMn4O10 (x=0.5;1;1.5;2)

2. Zachary R. et al. J. Solid State Chem. 2012.185. P.62-71

3. Yan Chen. et al J. of Sol. State Chem. 180. (2007). p. 1340–1346.