Механоактивированные материалы на основе Mg для получения водорода при окислении водой

Ларионова Полина Алексеевна

Студентка 1 курса

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: larionova_pa@gkl-kemerovo.ru

Замена углеводородного топлива является одной из актуальных проблем 21 века. В качестве возможной альтернативы рассматривается водород, массовое использование которого затруднено отсутствием эффективных способов его хранения и транспортировки. Решением этой проблемы может стать получение водорода в необходимом количестве непосредственно на месте использования. Для этих целей наиболее перспективны материалы на основе легких металлов, генерирующих водород при взаимодействии с водой, в частности, магния. Однако такие реакции кинетически сильно заторможены из-за образования гидроксидной пленки на поверхности металла и поэтому требуют дополнительной активации.

Одним из методов активации является механохимическая обработка с использованием каталитических компонентов, например, переходных металлов. Целью настоящей работы было определение влияния механохимической обработки смесей магния с Fe и Cu на структуру материала и его активность в реакции получения водорода при окислении водой.

В ходе исследования смесь механоактивировалась на высокоэнергетической планетарной мельнице с керамическими шарами. Для анализа структуры использовался метод РФА. Объем водорода, выделяющегося при взаимодействии активированных смесей с водными растворами солей NaCl, CoCl2, NiCl2, измеряли волюмометрическим способом.

На основе анализа полученных экспериментальных данных можно сделать следующие выводы:

- Размер области когерентного рассеяния уменьшается с 52 нм до 38-42 нм

- Концентрация микронапряжений возрастает на 1-2 порядка

- Выход по водороду при окислении механоактивированных смесей Mg с Fe и Сu (10 масс. %) в водных растворах хлоридов переходных металлов возрастает до 90-92% в течение 5 минут.

- Максимальная скорость выделения водорода достигается в присутствии солей Co и Ni. Полученный результат доказывает ключевую роль в процессе окисления магния катионов переходных металлов, а не только хлорид-аниона.