Введение ионов кобальта в гексагональные каналы структуры апатита

Бабешкин К.А.1, Зыкин М.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

1Химический факультет, Москва, Россия
2Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: bkonstantan@yandex.ru

Соединения со структурой гидроксиапатита, содержащие в гексагональных каналах ионы 3d-элементов, представляют большой интерес в качестве потенциальных мономолекулярных магнитов нового вида [1, p. 170]. Мономолекулярные магниты интересны как материалы для магнитных носителей информации очень высокой плотности, а также в качестве материалов для спинтроники. Ранее из таких кобальтсодержащих соединений был известен только фосфат стронция
[2, p. 82]. В настоящей работе впервые были получены образцы гидроксиапатита кальция, содержащего ионы Co2+ в гексагональных каналах.

Образцы номинального состава Ca10(PO4)6(CoxOH1-2x)2, где x=0.02(1), 0.2(2) и 0.5(3), синтезировали спеканием смеси CaCO3, CoCO3 и (NH4)2HPO4 с окончательной термообработкой спрессованных таблеток при 1200°C с закалкой на воздух. Образцы исследовали методом рентгеновской дифракции порошка с использованием дифрактометра Rigaku D/MAX-2500 (излучение CuKα). Согласно результатам РФА образцы 1 и 2 представляют собой практически чистую фазу апатита, в образце 3 обнаружена примесь CoO. Кристаллическая структура соединений уточнена методом Ритвельда с использованием программы Jana2006 в пространственной группе P63/m.

Путем уточнения заселенности позиций атомов установлено, что ионы кобальта внедряются в гексагональные каналы в количестве меньше номинального: x = 0.013(7), 0.15(1) и 0.19(1) в 1, 2 и 3 образце соответственно, что свидетельствует об ограниченной растворимости оксида кобальта в гидроапатите c предельным x = 0.2. С внедрением ионов кобальта параметр решетки a почти не изменяется, тогда как параметр c немного увеличивается, что сравнимо с разнонаправленным изменением параметров в стронциевом аналоге [2, p. 84]. Атом кобальта смещается в направлении атома кислорода фосфатной группы примерно на 0.5 Å в плоскости ab в частной позиции (0,0,0), как было обнаружено и в стронциевом апатите [2, p. 84]. Таким образом, кобальт координирован двумя атомами кислорода и образует изогнутый под углом около 140° анион [OCoO]2-.

Планируются магнитные измерения в постоянном внешнем магнитном поле для определения 	параметра расщепления в нулевом поле и в переменном магнитном поле для определения параметров медленной магнитной релаксации на СКВИД-магнетометре Quantum Design MPMS XL.

Литература

- Kazin, P.E. Identification of the Chromophore in the Apatite Pigment [Sr10(PO4)6(CuxOH1-x-y)2]: Linear OCuO- Featuring a Resonance Raman Effect, an Extreme Magnetic Anisotropy, and Slow Spin Relaxation // Chem. Eur. J. 2014, № 20. p. 165-178.

- Kazin, P.E. Incorporation of 3d-Metal Ions in the Hexagonal Channels of the Sr5(PO4)3OH Apatite // Solid State Sci. 2007, № 9. p. 82-87.