Синтез, строение и свойства комплексов иридия(III) с производными дибензоилметана

Жаринова Ирина Сергеевна

Студентка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: ira2526@yandex.ru

Циклометаллированные комплексы (ЦМК) иридия (III) представляют собой соединения, содержащие пятичленный металлоцикл с ковалентной связью между атомами иридия и углерода. Высокая термодинамическая и кинетическая устойчивость, а также присущая многим из этих комплексов фосфоресценция делают эти соединения весьма перспективными для применения в органических светоизлучающих диодах, в качестве биологических меток и сенсоров на кислород. Сильное спин-орбитальное взаимодействие, характерное для иридия (III), приводит к повышению интенсивности электронных переходов, что проявляется в спектрах поглощения его комплексов. Поэтому ЦМК иридия (III) также рассматривают в качестве фотосенсибилизаторов (ФС) для ячеек Грэтцеля. В этих солнечных элементах ФС отвечает за абсорбцию света и перенос электронов в зону проводимости полупроводника. Для этого в структуре комплекса должны присутствовать как донорные лиганды, ответственные за поглощение солнечного излучения, так и лиганд с «якорными» группами (-COOH, -PO3H2), необходимыми для связывания комплекса с поверхностью оксидного полупроводника.

В связи с этим в настоящей работе выбраны в качестве донорных лигандов производные 1-фенилбензимидазола, так как они содержат систему сопряженных гетероароматических колец, относительно несложно синтезируются и модифицируются. Циклометаллирование серии лигандов с различными по природе заместителями проводили трихлоридом иридия. Из полученных димерных нейтральных комплексов [Ir(L)2Cl]2, где L = 1-фенил-2-(4-R-фенил)-бензимидазол (R = H, Cl, 1-фенил-2-(3,4-диметоксифенил)бензимидазол синтезировали разнолигандные комплексы состава [Ir(L)2A], где A – дибензоилметан и метиловый эфир 3‐(3‐фенил‐3‐оксопропионил)бензойной кислоты. Все полученные лиганды идентифицированы по спектрам 1H и 13С ЯМР. Конечные комплексы охарактеризованы CHN-элементным анализом, 1H ЯМР, и масс-спектроскопически. Также их изучали с помощью электронной абсорбционной и эмиссионной спектроскопии. Кроме того, проводили квантово-химическое моделирование этих соединений с целью определения оптимальной геометрии комплексов, положения ВЗМО и НСМО, и отнесения полос поглощения и люминесценции в спектрах.

Изменение природы заместителей в бензимидазольном лиганде с акцепторной (Cl) на донорную (OMe) приводит к сдвигу полос поглощения из области 400-430 нм в область 470-500 нм. Полосы в спектрах испускания при этом также претерпевают батохромный сдвиг (~500 нм – 590 нм).

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 16-33-00604.