Синтез новых симметричных и несимметричных диариленфталидов для получения сополиариленфталидов периодического типа

Хаджеева Э.Р.

студент

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет, технологический факультет, Уфа, Россия

E–mail:elinaxad@yandex.ru

По реакции электрофильного замещения при взаимодействии псевдомонохлорангидридов ортокетокарбоновых кислот с гетероароматическими углеводородами (дифенилоксидом и дифенилсульфидом) были получены два новых мономера: диарилендифталид несимметричного строения – дифенилоксиддифенилсульфидфталид (I) и симметричного строения – ди(дифенилсульфид)фталид (II), перспективные для получения новых сополиариленфталидов периодического типа.

Синтез мономеров (I и II) проводили в среде нитробензола при СМ = 1 моль/л, в качестве катализатора использовали безводную пятихлористую сурьму Сkat = 10 мольных %, температура синтеза 100оС, продолжительность 10 часов. Для каждого мономера были разработаны методики их выделения, а для дополнительной очистки соединений использовали метод колоночной хроматографии. Проведено полное отнесение сигналов в спектрах ЯМР 13С низкомолекулярных модельных соединений и установлено их строение, которое также подтверждено данными элементного анализа.