Синтез и применение 4-фенил-4-метил-1,3-диоскана и 4-фенил-дигидропирана в процессах обогащения руды шунгита.

Бектасов М.А., Токпаев Р.Р., Елибаева Н.С.

Магистрант

Казахский Национальный Унивеситет им. аль-Фараби

E–mail: bektasovmarat@gmail.com

Синтезы 4-фенил-4-метил-1,3-диоскана и 4-фенил-дигидропирана проводились по следующей схеме [1]

| Рисунок 1 – Реакция α-метилстирола с формалином | Рисунок 2 – Реакция перегруппировки 4-метил-4-фенил-1,3-диоксана |
| --- | --- |

Объектом для испытаний по обогащению являлись породы содержащие шунгит. Шунгит – это углеродно-минеральное сырье извлекаемое в восточно-казахстанской области.

Исследования продуктов в процессе обогащения шунгит содержащих пород были проведены в сравнении с существующим флотационным реагентом «Flotol B".

Результаты проведенной флотации представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Название соединения | Порода | Диоксан | Диоксан | Flotol B + Керосин | Диоксан + Керосин | Flotol B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, мл |  | 0,1 | 0,2 | 0.1 + 0.1 | 0.1 + 0.1 | 0,1 |
| Содержание углерода (%) | 35.3 | 55,3 | 53,8 | 52,5 | 51,7 | 50,3 |
|  |  | 14,0 | 14,7 | 12,7 | 13,6 | 21,3 |

По данным таблицы следует заключение, что флотационный реагент 4-фенил-4-метил-1,3-диоскан рекомендуется использовать без добавления керосина, ввиду отсутствия значительных изменений в содержании углерода в флот концентрате.

Работа выполнена при поддержке гранта МОН РК 1266/ГФ4 и 2290/GF4. Автор выражает благодарность своему научному руководителю Калугину С.Н.

Список использованной литературы

1. Bektasov M.A., Mahabil G.M. Temperature conditions optimization of synthesis 4-phenyl-4-methyl-1,3-dioxane by gas chromatography with mass spectrometry // IX International conference of young scientists on chemistry “Mendeleev - 2015”. 2015. p. 220-221.