Синтез и люминесцентные свойства новых пара-замещенных производных 3-стирилбензо[f]хинолина

Гринева И.А.1,2

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: izabelka007@mail.ru

Квантовые выходы флуоресценции производных 3-стирилбензо[f]хинолина (3СБХ) существенно больше их 2-стирилхинолиновых аналогов и сильно зависят от природы и положения заместителя в бензольном кольце, однако к настоящему времени исследовано лишь несколько производных 3СБX [1,2]. В настоящей работе нами получены новые производные 3СБХ, содержащие формильную (1), гидроксиметильную (2) и бромметильную (3) группы в п-положении бензольного кольца, исследованы их спектрально-люминесцентные свойства.

Квантовые выходы флуоресценции (φfl) синтезированных веществ приведены в табл. 1. Из данных таблицы видно, что значения φfl достаточно высоки для соединений 1 и 2, при переходе от гидроксиметильного производного 2 к бромметильному (соединение 3) производному 3СБХ наблюдалось значительное (почти на порядок) снижение φfl, которое можно объяснить эффектом тяжелого атома брома.

Табл. 1. Спектрально-люминесцентные свойства производных 3СБХ (EtOH)

| Соединение | поглощение | флуоресценция |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | λmax, нм | λmax, нм | φfl |
| 1 | 363, 378 | 428 | 0.24 |
| 2 | 357, 375 | 382, 402 | 0.46 |
| 3 | 358, 376 | 400 | 0.055 |

Литература

1. Гавришова Т.Н., Ли В.М., Карпов О.Н., Будыка М.Ф. // Журнал органической химии, 2014, Т. 50, № 8, С. 1158-1161.

2. Будыка М.Ф., Ли В.М., Гавришова Т.Н., Поташова Н.И. // Химия высоких энергий, 2015, Т. 49, № 3, С. 177-184.