Керамика на основе Y2.5Nd0.5Al5O12 – Ni, MgO, Cu. Получение. Свойства
Головкина Л.С., Болдин М.С., Сахаров Н.В., Белкин О.А.
аспирант
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, 
химический факультет, Нижний Новгород, Россия
E–mail: golovkina_lyudmila@mail.ru

Трансмутация – перспективная концепция обращения с долгоживущими компонентами РАО, в первую очередь, минор-актинидами (МА): изотопами америция, кюрия и нептуния. Инертные матрицы с МА-топливом (ИТМ) должны характеризоваться следующими свойствами: высокие теплопроводность, температура плавления и радиационная стойкость, совместимость с реакторным теплоносителем. Кроме того, немаловажен способ их получения: снижение температуры (для уменьшения летучести МА) и времени выдержки.  Потенциальными ИТМ являются CeO2, PuO2, LnPO4, Y3Al5O12 и др. Одним из основных недостатков подобных материалов является их низкая теплопроводность. Решением данной проблемы может стать ввод дополнительных компонентов, например, металлов.

Объектом настоящего исследования является система Y2.5Nd0.5Al5O12 – Ni, MgO, Cu  (0, 5, 10, 20 масс.%). Методы исследования включают: РФА (Shimadzu LabX XRD-6000), ДСК (Setaram LABSYS DSC 1600), АСМ (Solvet Pro 47 H, оснащенный оптическим видеомикроскопом Optem), РЭМ (JEOL JSM-6495 с рентгеновским микроанализатором Oxford Instruments INCA-350). Порошок оксида Y2.5Nd0.5Al5O12, полученный методом соосаждения, помещали в растворы соли никеля, магния и меди. Полученную суспензию высушивали до полного удаления воды и нагревали на воздухе (в случае с MgO) и в H2-атмосфере (в случае с Cu и Ni). Керамику на основе данных соединений получали методом Spark Plasma Sintering на установке Dr. Sinter Model-625 (T = 1400 оС, время спекания не превышало 10 мин). В ходе исследования изучили микроструктуру керамик, их механические и теплофизические свойства.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (Соглашение 11.1036.2014/К от 11.08.2014 г. на выполнение НИР в рамках проектной части государственного задания Министерства образования и науки РФ).