Выделение 64Cu из облученной Zn мишени

Арефьева Е.С.1, Синенко И.Л.2, Остапенко В.С.1

Студент, студент, аспирант

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: helenaref@gmail.com

64Cu является одним из наиболее перспективных изотопов для ядерной медицины.

Небольшой период полураспада 64Cu (Т1/2=12,7 ч.), β+, β- распады и электронный захват (41%) обеспечивают интерес к нему [1]. В настоящее время 64Cu находит широкое применение в составе радиофармпрепаратов для таргетной терапии и активно используется в позитронно-эмиссионной томографии при диагностике онкологических заболеваний [2]. Известно множество способов получения 64Cu [3, 4].

Цель данной работы заключалась в выделении 64Cu из облученной Zn мишени. Для этого был произведен поиск и анализ литературы, была выбрана и оптимизирована методика по отделению 64Cu от Zn мишени.

Для получения 64Cu облучали цинковую мишень в НИЯФ имени Д.В. Скобельцина МГУ имени М.В. Ломоносова. В качестве исходной мишени использовали природный 65Zn. Облученную мишень  растворяли в концентрированной HCl, упаривали до влажных солей и переводили в солянокислый раствор с pH=2. Для отделения макроколичеств цинка использовали экстракционную хроматографию. В качестве экстракционно-хроматографического сорбента был выбран CU Resin. Сорбент предварительно выдерживали несколько часов в растворе HCl (pH=2). Элюирование проводили в этих же условиях. В данных условиях 64Cu удерживается сорбентом, а 65Zn вымывается. Элюирование 64Cu проводили 5 M HCl. Исследовали зависимость выделения 64Cu от параметров колонки (диаметр 0,4 мм – 0,75 мм). В качестве качественного и количественного метода исследования использовали гамма-спектроскопию.

Было показано, что одной стадии экстракционно-хроматографической очистки достаточно, чтобы  выделить 64Cu из облученной 65Zn мишени. Максимальный выход 64Cu составил 86%.

Литература

- Kim J.H., Park H. and Chun K.S.: Effective separation method of 64Cu from 67Ga waste product with a solvent extraction and chromatography // Applied Radiation and Isotopes. 2010, №68. p. 1623–1626.

- Anderson C.J. and Riccardo F.: Copper-64 Radiopharmaceuticals for PET Imaging of Cancer: Advances in Preclinical and Clinical Research // Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals. 2009, №24. p. 379-392.

- Aslam M.N., Amjed N., Qaim S.M.: Evaluation of excitation functions of 68,67,66Zn(p,xn) 68,67,66Ga and 67Zn(p,α) 64Cu reactions: Validation of evaluated data through comparison with experimental excitation functions of the natZn(p,x) 66,67Ga and natZn(p,x) 64Cu processes // Applied Radiation and Isotopes. 2015, №96, p. 102-113.

- Szelecsenyi F., Steyn G.F., Kovacs Z. and Vermeulen C.: Investigaton of the 66Zn(p,2pn) 64Cu and 68Zn(p,x) 64Cu nuclear processes up to 100 MeV: Production of 64Cu // Nuclear Instruments and methods in Phisics Research Section B: Beam interactions with Materials and Atoms. 2005, №240. p. 625-637.