Адсорбционное разделение смеси изобутан-изобутилен с помощью металлорганических координационных полимеров.

Воробкало В.А., Коц П.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E–mail:vorob_lera@mail.ru

Пористые металл-органические координационные полимеры (МОКП) привлекают всё больший интерес в связи с перспективами их широкого применения. Их используют в качестве материалов для хранения газов, для разделения и тонкой очистки веществ, катализа, для создания лекарств пролонгированного действия [1,2].

В связи с высокой энергозатратностью традиционных технологий, основанных на криогенной дистилляции, актуальной темой на сегодняшний день является разделение газов с помощью селективной адсорбции [3]. Целенаправленный подбор структуры кристаллической решетки МОКП позволяет решать практические задачи, связанные с «распознаванием» и связыванием специфических молекул, в частности, разделение смеси алкан-алкен.

В настоящей работе для исследования были выбраны терефталаты цинка, железа(III), хрома(III) и меди (II). Выбор обусловлен структурой данных МОКП: она обратимо реагирует на внешние воздействия (температура, давление). Кроме того, акцепторные свойства катионов в нодах данных МОКП так же существенно влияют на адсорбционные характеристики. Образцы были получены сольвотермально и охарактеризованы методами РФА, СЭМ и низкотемпературной сорбцией азота. Кислотные свойства поверхности МОКП изучены методом ИКС молекул-зондов. Адсорбционные свойства были изучены на примере разделения газовой смеси изобутан-изобутилен. Измерение изотерм адсорбции производилось волюметрическим методом. Разделение смесей изучено на проточной установке с использованием масс-спектрометра в качестве детектирующей системы при различных температурах предобработки. Были определены адсорбционные характеристики образцов (например, для образца Fe-MIL-53 приведены в таблице 1). В работе было показано, что условия активации влияют на концентрацию координационно ненасыщенных центров Fe3+, которые отвечают за селективную сорбцию изобутилена.

Таблица 1. Образец Fe-MIL-53: разделение смеси изобутан/изобутилен.

| Т предобработки, ˚С | Адсорбционная емкость, мкмоль/г |  | Селективность (изобутилен/ изобутан) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | изобутилен | изобутан |  |
| 150 | 23,8 | 11,7 | 2,0 |
| 200 | 34,3 | 14,1 | 2,4 |
| 250 | 40,7 | 13,7 | 3,0 |

Литература

1. Horike S., Shimomura S., Kitagawa S. Soft porous crystals //Nature Chemistry. – 2009. – Т. 1. – №. 9. – С. 695-704.

2. Janiak C., Vieth J. K. MOFs, MILs and more: concepts, properties and applications for porous coordination networks (PCNs) //New Journal of Chemistry. – 2010. – Т. 34. – №. 11. – С. 2366-2388.

3. Eldridge R. B. Olefin/paraffin separation technology: a review //Industrial & engineering chemistry research. – 1993. – Т. 32. – №. 10. – С. 2208-2212.