Диффузия протонов в пленках оксида вольфрама (VI)

Медовникова Ю.С.

студент

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области государственный университет "Дубна", Дубна, Россия

E–mail:medovnikova9@mail.ru

Метод циклической вольтамперометрии применяют в различных областях науки и техники в качестве эффективного метода исследования и анализа. Наиболее важным преимуществом метода ЦВА является удобство определения коэффициентов диффузии, скоростей электрохимических стадий, параметров адсорбции и скоростей химических реакций, входящих в электронный процесс [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

C помощью ЦВА выявлены основные закономерности влияния концентрации электролита и скорости развертки на коэффициент диффузии в пленке оксида вольфрама (VI):

- Зависимость плотности тока jр в пике ЦВА от квадратного корня из скорости развертки потенциала v линейная, что говорит об обратимости электрохимического процесса.

- Коэффициент диффузии получился порядка 10-9‒10-13 см2/с, что сопоставимо с диффузией протонов в пленке WO3 из литературных данных

- Различие значений Di разных образцов при одной концентрации серной кислоты указывает на различную кристаллическую структуру вольфраматных пленок.

- На вид ЦВА, а, следовательно, на коэффициент диффузии влияют такие факторы как:

- концентрация электролита, так как кислота выступает в роли источника протонов;

- скорость развертки,  эксперимент показал, что при меньших скоростях система стремится к идеальной.

Список использованной литературы

- Прохорова Г.В. Введение в электрохимические методы анализа. М. : Грант, 2007, 146 с.

- Белоусов А.Л., Патрушева Т.Н.  Электрохромные оксидные материалы// Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. 2014. T. 2. №7. C. 154-166.

- Хохлов А. А. Формирование электроактивных допированных и композиционных материалов на основе гидратированного оксида вольфрама: автореф. дис. … канд. хим. наук. Москва, 2013. 23с.

- Electrochromism in electrodeposited nanocrystalline WO3 films/ Shiyanovskaya I.//  Journal of New Materials for Electrochemical Systems. 2000. V. 3. P. 241-247

- Enhaced Colouration Efficiency of Pulsed DC Magnetron Sputtered WO3 Films Cycled in H2SO4 Electrolyte Solution/ Punitha K.// Hindawi Publishing Corporation Smart Materials Research Volume. 2014. V. 2. P. 9.

- Crystalline WO3 Nanoparticles for Highly Improved Electrochromic Applications/ Se-Hee Lee, Phil A. //Advanced Materials. 2006. V. 18. P.  763-766.

- Synthesis of Tungsten Oxide Thin Film and Nanowires for Highly Improved Electrochromic Smart Windows/ Tomy Abuzairi// Fakultas Teknik Program Studi Teknik Eltctro;Tesis. 2012. V.93. P. 9‒10.