Ориентация смектического жидкого кристалла в магнитном поле по данным спектроскопии ЭПР спинового зонда

Иванин И.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ivanin.post@gmail.com

Многие физические свойства жидких кристаллов обусловлены ориентационной упорядоченностью молекул. Метод ЭПР позволяет получить информацию об ориентационной упорядоченности примесных парамагнитных молекул (спиновых зондов) в жидкокристаллической матрице [1].

Целью данной работы является изучение спектров ЭПР нитроксильного спинового зонда С4 в матрице смектического жидкого кристалла 9HL (Рис. 1) и установление возможности ориентирования жидкого кристалла внешним магнитным полем. Получены следующие результаты:

1. Зарегистрированы температурные зависимости спектров ЭПР в области существования жидкокристаллических фаз, определены температуры фазовых переходов.

2. Показана возможность получения ориентированной смектической А фазы с помощью охлаждения жидкого кристалла из изотропной в смектическую фазу в сильном магнитном поле. Зафиксирована зависимость степени ориентированности жидкого кристалла от напряженности магнитного поля.

3. Зарегистрирована угловая зависимость спектра ЭПР максимально ориентированного образца (Рис. 2).

4. Обнаружен ориентационный «эффект памяти», заключающийся в исчезновении угловой зависимости спектра ЭПР при охлаждении ориентированного жидкого кристалла до комнатной температуры и восстановлении угловой зависимости при нагревании кристаллического образца до температуры смектической фазы в отсутствие ориентирующего поля.

Рис. 1. Структурные формулы спинового зонда и жидкого кристалла

Рис.2. Угловая зависимость спектра ЭПР максимально ориентированного образца

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №14-03-00323)

Литература

- Chumakova N.A., Yankova T.S, Fairfull-Smith K.E., Bottle S.E., Vorobiev A.Kh. Molecular Orientational Order of Nitroxide Radicals in Liquid Crystalline Media // J. Phys. Chem. B 2014, V. 118, P. 5589−5599