Кинетика реакции уретанообразования изофорондиизоцианата с солью

2,2-диметилолпропионовой кислоты.

- Болодурина А. И.

Студентка

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: bolodurina_anna@mail.ru

Реакция уретанобразования лежит в основе синтеза полиуретанов (ПУ), в том числе

водоразбавляемых полиуретановых дисперсий (ВПУД). Использование ВПУД в различных отраслях промышленности весьма перспективно как с экономической, так и с экологической точек зрения. Чтобы придать нерастворимым в воде ПУ гидрофильные свойства наиболее успешно используется метод введения в структуру ПУ гидрофильных групп. Среди широкого спектра веществ лучшим и самым широко используемым гидрофилирующим агентом, образующим устойчивые ВПУД, является 2,2-диметилолпропионовая кислота (ДМПА) [1, 2, 3]. К настоящему времени опубликовано большое количество работ, посвященных синтезу ВПУД. Однако, сведений о кинетике протекающих входе синтеза реакций, в частности, взаимодействия изоцианатов с гидрофилирующим агентом ДМПА мало [4, 5].  Следует подчеркнуть, что в данных исследованиях условия, в которых изучались реакции, далеки от условий синтеза ВПУД. В связи с чем, исследование кинетики взаимодействия гидрофилирующего агента ДМПА с изоцианатами является актуальной и перспективной задачей.

Данная работа посвящена изучению кинетики взаимодействия ДМПА с изофорондиизоцианатом (ИФДИ) в среде ацетона при стехиометрических соотношениях реагентов, как в присутствии катализатора уретанообразования, так и при его отсутствии, при температурах 220С, 400С, 500С. Кинетика реакции изучалась с использованием ИКС метода. За процессом протекания реакции уретанообразования следили по полосе поглощения NCO-групп (λ = 2260 нм). Показано, что в ходе реакции в качестве побочного продукта образуется вторичный амид (ам = 1660 см-1) – продукт взаимодействия изоцианатной и карбоксильной групп, что приводит потере гидрофильных свойств конечного полимера. Поэтому, с целью исключения этих взаимодействий карбоксильная группа была нейтрализована триэтиламином (ТЭА) и гидроксидом калия. Растворимость соли ДМПА-ТЭА в ацетоне и скорость протекания реакции её с ИФДИ оказались выше, чему у гидроксида калия, в связи с чем кинетика исследуемой реакции изучалась с использованием этой соли.

Установлено, что при всех изученных условиях анаморфозы кинетических кривых спрямляются в координатах уравнения второго порядка и имеют два участка. Определены кинетические параметры реакции уретанообразования ИФДИ с ДМПА-ТЭА - значения наблюдаемых констант скорости (kнабл.) и энергия активации (Еа). По полученным данным были построена зависимости kнабл. от концентрации катализатора (Скат.) и от температуры.

Полученные в ходе исследования кинетические параметры взаимодействия соли ДМПА-ТЭА с ИФДИ, как модель синтеза ВПУД, в дальнейшем позволят рационально управлять процессами синтеза таких полимеров.

Литература

- B.K. Kim // Colloid Polym Sci, 274: 599-611, 1996

- V. Durrieu, A. Gandini // Polymers advanced technologies, 16: 840–845, 2005

- K.L. Noble // Prog. Org. Coat., 32: 131–136, 1997

- Hang-Kyu Cho, Hyung Zip Kim, Gyo Taeg Seo, Shin Choon Kang // Korean Chem. Eng. Res., Vol. 42, No. 6: 735-740, 2004

- Song Wen-Sheng, Xu Cui-Cui, Li Hao, Zheng Ying-Li, Li Ping, Cai Jun-Qing // Journal of Henan University of Science & Technology (Natural Science): 2011