Биодеградируемые люминесцирующие кремниевые нанонити как сенсибилизаторы высокочастотного электромагнитного поля для лечения рака

Гвинджилия Г.З.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия.

E-mail: goshinskiy@gmail.com

Благодаря таким доказанным свойствам кремниевых наночастиц (SiNPs) как биосовместимость, биодеградируемость и их низкая токсичность [1], изучение их физико-химических свойств представляет большой интерес для биомедицинских применений.  В недавних работах было показано, что частицы, полученные путем механического измельчения массивов кремниевых нанонитей (SiNWs), индуцируют нагрев водной суспензии под действием высокочастотного электромагнитного излучения [2,3]. Данные свойства кремниевых наночастиц находят свои применения в биомедицине, в том числе в терапии онкологических заболеваний. Было также показано, что SiNW, полученные методом металл-стимулированного химического травления сохраняют свойства фотолюминесценции, что позволяет использовать их для биовизуализации клетки [4].

В работе образцы SiNWs получались путем химического травления (MACE) [5] пластин кристаллического кремния (c-Si) с удельным сопротивлением 0.001 Ом*см для получения пористых нанонитей. По данным измерений СЭМ средняя длина полученных нитей составляет 6.8 мкм, а средний диаметр примерно 200 нм. Из полученного массива изготовлялись суспензии SiNWs с концентрацией 0.2 мг/мл. Для этого слой кремниевых нанонитей отскребался с подложки c-Si, а затем тщательно размешивались в ступке около двух минут. Полученный порошок помещался в различные растворы: в воду, в растворы PBS и Хэнкс (рис.3), а в дальнейшем инкубировался в термошкафу в течение 24 часов при температуре 37оС с целью изучения биодеградации.

| Рис.1 Исследуемые образцы | Рис.2 Скорости нагрева для КНН в различных растворах. (черн. – без КНЧ, красн. – свежеизготовленные суспензии, син. – после 24 часовой инкубации). |
| --- | --- |

Задачей настоящей работы исследование гипертермического эффекта, возникающего при облучении суспензии кремниевых наночастиц ВЧ ЭМП. Так было показано, что оно индуцирует эффективный нагрев водных суспензий как свежеизготовленных, так и после инкубации (рис.4). Однако, после 24 часов инкубации скорость нагрева заметно растет. Это объясняется учеличением количества ионов в растворах вследствие биодеградации кремниевых наночастиц.  Благодаря этому, происходит увеличение выделения джоулева тепла в растворе под действием ВЧ ЭМП,

Так же, были проведены эксперименты in-vitro, в которых КНЧ инкубировались в клетках Hep-2. Было показано, что наибольший положительный эффект наблюдался при наиболее длительной инкубации (рис.3), что находится в хорошем соответствии с описанными выше результатами.

| Рис.3 Диаграммы выживаемости клеток рака гортани (слева – инкубация КНН в клетках 4 часа, справа – 24 часа) |  |
| --- | --- |

Литература:

1. Tolstik E. et al. Studies of silicon nanoparticles uptake and biodegradation in cancer cells by Raman spectroscopy //Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. – 2016. – Т. 12. – №. 7. – С. 1931-1940.

2. Tamarov K. P. et al. Radio frequency radiation-induced hyperthermia using Si nanoparticle-based sensitizers for mild cancer therapy //Scientific reports. – 2014. – Т. 4. – С. 7034.

3. Tamarov K. et al. Electrolytic conductivity-related radiofrequency heating of aqueous suspensions of nanoparticles for biomedicine //Physical Chemistry Chemical Physics. – 2017. – Т. 19. – №. 18. – С. 11510-11517.

4. Osminkina L. A. et al. Nanoparticles prepared from porous silicon nanowires for bio-imaging and sonodynamic therapy //Nanoscale research letters. – 2014. – Т. 9. – №. 1. – С. 463.

5. Huang Z. et al. Metal-assisted chemical etching of silicon: a review //Advanced materials. – 2011. – Т. 23. – №. 2. – С. 285-308.