Исследование сверхпроводящих свойств тонких пленок на основе FeSe

Мальцев Е.И.1,2, Массалимов Б.И.2, Перваков К.С.2

Студент

1Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», факультет ЭКТ, Зеленоград, Москва, Россия
2Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

E-mail: maltsev.e@protonmail.com

В 2008 году были открыты железосодержащие сверхпроводники [3], состоящие из слоев железа и пниктогенов или халькогенов. По своему составу они делятся на следующие основные семейства: тип “11” – составляют соединения Fe и халькогенов Se и Te, тип “111” – соединения типа LiFeAs и NaFeAs, тип “122” – BaFe2As2, SrFe2As2 и CaFe2As2, и тип “1111” – включающий в себя соединения типа LnFeAsO, где Ln – редкоземельный металл. Наибольшее значение Tc среди всех железосодержащих сверхпроводников было получено в однослойной пленке FeSe, выращенной эпитаксиально на подложке SrTiO3, для которой Tc составляет более 100 K [2].

Соединение FeSe существует в виде нескольких полиморфных модификаций: гексагональная фаза P63/mmc, тетрагональная фаза P4/nmm и орторомбические фазы Cmma и Pbnm. Сверхпроводящими свойствами, однако, обладает только тетрагональная фаза [1].

Изготовление пленок FeSe методом магнетронного осаждения позволит сократить время изготовления пленок и уменьшить себестоимость их производства, что, в свою очередь, расширит доступные области применения.

Методом магнетронного осаждения с помощью магнетрона Torr на подложке из ориентированного монокристаллического кремния Si (001) были изготовлены тонкие пленки FeSe из поликристаллической мишени стехиометрического состава.

Кремниевая подложка с осажденной тонкой пленкой FeSe была разделена на отдельные образцы. Часть образцов была отожжена в атмосфере аргона с остаточным давлением 0.2 атм, другая – в атмосфере аргона и FeSe. Образцы отжигались при температуре 330°С в течение различного времени.

Методом рентгенофазового анализа на дифрактометре Rigaku MiniFlex 600 был исследован фазовый состав пленок в зависимости от времени и атмосферы отжига.

Рис. 1. Дифрактограмма пленок FeSe
а) - отжиг 6 часов в атмосфере Ar, б) - отжиг 6 часов в атмосфере FeSe

Рис. 2. Сравнение зависимости сопротивления от температуры пленок с различными параметрами отжига

Рентгенофазовый анализ изготовленных пленок FeSe после отжига показал наличие в пленке, отожженной в течение 6 часов в атмосфере аргона с добавлением FeSe, пика (001) характерного для сверхпроводящей тетрагональной фазы (рис. 1).

С помощью установки Physical Property Measurement System (PPMS-9) стандартным четырехточечным методом была измерена зависимость R(T) тонких пленок FeSe. После измерения зависимости R(T) в пленке FeSe (6 часов, FeSe) был обнаружен сверхпроводящий переход с температурой начала перехода T≈10 K (рис. 2).

В ходе выполнения данной работы были получены тонкие пленки состава FeSe. Было обнаружено, что при отжиге пленок в атмосфере аргона и FeSe в течение 6 часов, на дифрактограмме в области малых углов 2θ появляется пик рефлекса (001), характерный для тетрагональной фазы FeSe и появляется сверхпроводящий переход с температурой начала перехода около 10 K. Таким образом, управляя временем и атмосферой отжига можно управлять фазовым составом FeSe для получения сверхпроводящих тонких пленок FeSe.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 16-02-00913), РНФ (грант 16-12-10507) и в рамках Программы Президиума РАН «Фундаментальные проблемы высокотемпературной сверхпроводимости».

Литература

- Fong-Chi Hsu et al. Superconductivity in the PbO-type structure α-FeSe // PNAS 2008 September, 105 (38) 14262-14264.

- Jian-Feng Ge et al. Superconductivity above 100 K in single-layer FeSe films on doped SrTiO3 // Nature Materials 14, 285-289 (2015).

- Kamihara Y. et al. Iron-Based Layered Superconductor La[O1-xFx]FeAs (x = 0.05−0.12) with Tc = 26 K // J. Am. Chem. Soc., 2008, 130 (11), pp 3296–3297.