Изучение магнитокристаллической анизотропии гексаферритов М-типа с гигантской коэрцитивной силой

Горбачев Е. А., Слепцова А. Е., Козлякова Е. С., Елисеев А. А., Митрофанов А. А., Зубавичус Я. В., Горшунов Б. П., Трусов Л. А., Казин П. Е.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: gorbach.ev.genij@gmail.com

Гексагональные ферриты со структурой магнетоплюмбита (гексаферриты М-типа) являются одними из важнейших материалов для постоянных магнитов. Ферриты данного класса имеют высокую одноосную магнитокристаллическую анизотропию (МКА) с легкой осью параллельной c-оси элементарной ячейки. Атомы железа в структуре гексаферрита находятся в пяти подрешетках 2a, 2b, 4f1, 4f2, 12k, обуславливая ферримагнитную природу материала. Считается, что МКА гексаферритов определяет железо в тригонально-бипирамидальной позиции 2b, тогда как остальные подрешетки вносят незначительный вклад в K1 [1, 2]. Высокая намагниченность насыщения (65 эме/г для SrFe12O19 [3]) и наличие пяти подрешеток железа делают данный материал привлекательным с точки зрения увлечения коэрцитивной силы путем частичного замещения железа диамагнитными атомами. Так, недавно нами был разработан простой метод получения однодоменных гексаферритов стронция с высокой степенью замещения железа на алюминий Sr1-x/12Cax/12Fe12-xAlxO19 (x > 2) и впервые были получены гексаферриты с гигантскими (> 20 кЭ) значениями коэрцитивной силы [4].

В данной работе обсуждаются магнитные характеристики образов с содержанием алюминия x = 4, 4.5, 5, 5.5, 6. Особое внимание уделяется изучению магнитокристаллической анизотропии, полученных материалов.

Согласно магнитным измерениям увеличение содержания алюминия приводит к падению намагниченности насыщения с 15 эме/г до 2.5 эме/г, одновременно коэрцитивная силы возрастает с 21.3 кЭ до 36 кЭ при 293 К для x = 4  и x = 5.5, соответственно. Дальнейшее внедрение алюминия (x = 6) приводит к резкому падению коэрцитивной силы. Температура Кюри ферримагнетиков линейно уменьшается с 513 К (x = 4) до 373 К (x = 6).

Исследования магнитных гистерезисов образцов в температурном интервале от 5К до 293К показали, что зависимости MS(T) монотонно уменьшаются. Зависимости HC(T) проходят через максимум, который становится более явным и сдвигается в сторону меньших температур с увеличением содержания алюминия. В частности, для образца с x = 5.5 максимальное значение коэрцитивной силы 42 кЭ наблюдается при T = 180 K, что на 14% выше, чем при 293 K.

Чтобы объяснить данное поведение коэрцитивной силы от температуры, рентгеновской дифракцией синхротронного излучения была исследования кристаллическая структура образца x = 5.5 в температурном интервале 85 – 293 К. Было установлено, что уменьшение температуры приводит к сжатию элементарной ячейки гексаферрита при этом скорость сжатия решетки уменьшается. На основе полученных данных был проведен квантово-механический расчет энергии магнитокристаллической анизотропии (MAE) в зависимости от степени сжатия решетки для SrFe12O19. Для расчета МАЕ был использован программный пакет VASP, расчет выполнялся в неколлинеарном приближении с использованием графических процессоров (GPU). Данный расчет показал, что MAE, как абсолютная, так и приведенная к объему элементарной ячейки растет с уменьшением параметров решетки. Анализ расчетных данных показал, что уменьшение параметров решетки приводит к дополнительному переносу электронной плотности с p-орбиталей кислорода O2- на d-орбитали железа Fe3+ в подрешетке 2b. Это приводит к изменению электронной конфигурации железа на d5+q, где q – заряд переноса. Такая гибридизация орбиталей кислорода и железа является причиной ненулевого орбитального момента (L ≠ 0) иона железа. Сжатие решетки усиливает спин-орбитальное взаимодействие, приводя к росту магнитокристаллической анизотропии.

Таким образом, при охлаждении гексаферрита происходит рост намагниченности, и рост K1 из-за сжатия решетки. При высоких температурах K1 растет быстрее, чем MS, и HC увеличивается. Когда изменение параметров решетки замедляется, K1 начинает расти медленнее MS – коэрцитивная сила достигает максимума, а затем падает.

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова.

Литература

- N. Fuchikami, J. Phys. Soc. Jpn., 1965, 20, 760.

- Y. Xu, G. Yang, D. Chu and H. Zhai, Phys. Status Solidi B, 1990, 157, 685.

- T. Koutzarova, S. Kolev, C. Ghelev, K. Grigorov and I. Nedkov, in Advances in Nanoscale Magnetism, eds. B. Aktas and F. Mikailov, Springer, Berlin Heidelberg, 2009, 183-203.

- L.A. Trusov, E.A. Gorbachev, V.A. Lebedev, A.E. Sleptsova, I.V. Roslyakov, E.S. Kozlyakova, A.V. Vasiliev and P.E. Kazin, Chem. Commun., 2018, 54, 479-482.