Мёссбауэровские и магнитные исследования манганитов лантана, легированных атомами кальция

Медвецкая Ирина Юрьевна, Пчелина Диана Игоревна

Выпускник (магистр), студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: di.pchelina@physics.msu.ru

Система перовскитоподобных манганитов лантана известна уже более 50 лет. Но интерес к изучению таких гетероструктурных ферромагнитных материалов возник только в последние десятилетия после открытия в них так называемого колоссального магнетосопротивления [1]. Проявление такого эффекта в манганитах связан с возможностью их использования в магнитной записи (записывающие головки) [2]. Легированные манганиты лантана также находят применение в качестве катодных материалов топливной энергетики, где должна быть обеспечена большая подвижность кислорода. Из-за высокой диффузии кислородных ионов эти материалы можно использовать в качестве селективных кислородных транспортных мембран в топливных системах [3].

В работе проведено исследование манганита лантана La1-xCaxMn0.98Fe0.02O3+δ (где x=0.05, 0.10, 0.20) нестехиометрического (δ≠0) и стехиометрического (δ=0) состава с использованием мёссбауэровской спектроскопии и магнитных измерений.

Методами мёссбауэровской спектроскопии для образцов La1-xCaxMn0.98Fe0.02O3+δ (где x=0.05, 0.10, 0.20) неcтехиометрического состава было установлено, что образцы являются однофазными (для 5%, 10%фаза R-3c, для 20%фаза PnmaI). Все исследуемые образцы демонстрировали суперпарамагнитное поведение. С увеличением содержания Ca наблюдалось уменьшение искажения ближайшего окружения атомов железа. Было обнаружено наличие ферромагнитных кластеров в структуре.

Были проведены мёссбауэровской исследования фазового расслоения в манганите лантана La1-xCaxMn0.98Fe0.02O3 (x = 0.05, 0.10, 0.20) стехиометрического состава при температуре 80К и 300К. Было выявлено фазовое расслоение, представляющее собой сосуществование в смеси трех орторомбических фаз PnmaI, PnmaII и PnmaII*. Обнаружено, что при понижении температуры фаза PnmaI переходит в ферромагнитное состояние, а фазы PnmaII и PnmaII*  в антиферромагнитное. С увеличением содержания Ca растет относительное содержание ферромагнитной фазы и возрастает температура ее магнитного перехода.

Для подтверждения результатов, полученных методом мёссбауэровской спектроскопии, дополнительно были проведены магнитные исследования образцов: для каждого из образцов были получены петли гистерезиса и температурный ход ZFC-FC. С ростом содержания Ca наблюдалось возрастание коэрцитивной силы, намагниченности насыщения и температуры блокировки.

Литература

- Salamon M.B., Jaime M. The physics of manganites: Structure and transport//Reviews of modern physics. 2001.V.73.P.583–588.

- Parkin S. S. P. Giant magnetoresistance in magnetic nanostructures//Annual Review of Materials Science. 1995.Т.25.№.1.P.357-388.

- Ralph J. M., Vaughey J. T., Krumpelt M. Solid Oxide Fuel Cells//Electrochemical Society.2001.P.466–475.