Влияние высокодозного облучения ионами аргона на электрические свойства алмаза

Морковкин А.И.1, Овчинников М.А.2,3

Студент; Аспирант, инженер 1 категории

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

2Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет),

Институт аэрокосмических конструкций, технологий и систем управления, Москва, Россия

3Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына

МГУ имени М.В. Ломоносова, Отдел физики атомного ядра, Москва, Россия

E–mail: andrey-morkovkin-msu@yandex.ru; ov.mikhail@gmail.com

Исследования, связанные с ионным облучением алмаза, проводятся более 50 лет, и если ранние исследования были связаны с получением примесной проводимости в алмазе [1], то современные исследования направлены также на получение графитоподобных слоев [2]. Известно, что при достаточно больших флуенсах (>1016/см2) ионного облучения в алмазе происходит трансформация sp3-гибридизированного углерода в sp2-гибридизированный, что характеризуется образованием проводящего графитового слоя.

В настоящей работе для характеризации электрических свойств ионно-индуцированных слоев проанализированы низкотемпературные зависимости слоевого Rs и удельного  электросопротивлений поликристаллического алмаза после высокодозного (~1018/см2) облучения ионами Ar+ c энергией 30 кэВ при ионно-лучевой и термической обработке в интервале от комнатной температуры до 720°С.

Найдено, что сопротивление модифицированного ионами аргона слоя алмаза экспоненциально уменьшается более чем в 100 раз при увеличении температуры Тобл от комнатной до 200°С с выходом на значения сопротивления графитов. При увеличении температуры облучаемого алмаза до 500°С Rs практически не изменяется, но при Тобл > 500°С сопротивление вновь возрастает, превышая при Тобл = 720°С значения Rs, соответствующие графитам. Зависимость слоевого сопротивления образца алмаза, облученного при комнатной температуре с последующей термообработкой до 700°С, от температуры термообработки (Тто) приводит к тому, что из-за термической нестабильности модифицированного слоя алмаза при Тобл < 200°С сопротивление необратимо уменьшается с повышением Тто и при Тто = 700°С соответствует графитам (см. Рис. 1).

Рис.1. Зависимость слоевого сопротивления от температуры облучения

Для выявления типа проводимости модифицированного слоя алмаза для выбранных интервалов температур облучения и термообработки, измеряли слоевое сопротивление Rs в области низких температур от –180 до 20°С. Сопротивление Rs в случае модифицирования при Тобл = 220°С слабо зависит от температуры измерения, что говорит о металлическом характере проводимости (см. Рис. 2а). В остальных случаях слоевое сопротивление уменьшается с ростом температуры измерения. Пересчет значений Rs в рамках теории Мотта в шкалы линеаризации температурной активации прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка показал, что в области низких температур измерения все зависимости близки к линейным (см. Рис. 2б).

Рис.2. Зависимости слоевого сопротивления от температуры измерения (а) и температурные зависимости удельного сопротивления в шкалах линеаризации (б)

Значение концентрации носителей зарядов для всех случаев облучения, кроме облучения при комнатной температуре, находятся вблизи порогового значения применимости механизма прыжковой проводимости 6×1020 эВ–1·см-3 [3]. Перекрытие локализованных состояний при столь высоких плотностях ведет к делокализации и, соответственно, к металлическому характеру проводимости. Зависимость электросопротивления слоя от температуры термообработки отражает кинетику процесса перехода разупорядоченного sp2-гибридизированного углерода в термодинамически равновесную фазу гексагонального графита, энергетическая высота барьера Eа которого определяется тангенсом угла наклона зависимости ln(1/Tобр) на Рис. 3. Линейная аппроксимация дает значение Eа = 0.23 эВ.

Рис. 3. Зависимость ln (1/Tто) после облучения алмаза при Тобл =30оС.

Таким образом, проведенный анализ показал, что проводимость модифицированного слоя носит полупроводниковый характер при Тобл < 200°С. В интервале температур облучения 200–500°С наблюдается образование графитовой фазы с металлической проводимостью модифицированного слоя. Термическая обработка модифицированного слоя, облученного при комнатной температуре, может рассматриваться как процесс упорядочения sp2-гибридизированного углерода в гексагональный графит.

Литература

1. R. Kalish, Doping diamond by ion-implantation, Semiconductors and Semimetals 76 (2003)

2. Philipp P. et al. // Carbon (2014), V. 80, P.677

3. Reznik A., Richter V., Kalish R. // Phys. Rev. B. 1997. V. 56. P. 7930