Разделение редкоземельных элементов на кремнеземе, химически модифицированном иминодиуксусной кислотой

Заровнядный Н.Е.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nezarovnyadny@mail.ru

Проблема выделения и концентрирования индивидуальных редкоземельных металлов (РЗЭ) актуальна до сих пор. Существующие экстракционные технологии разделения уступают сорбционным методам разделения РЗЭ, как более эффективным и экологичным. 
В гидрометаллургии металлов используют как комплексообразующие сорбенты, так и гибридные сорбенты на основе неорганических носителей с химически привитыми органическими лигандами [1]. В настоящей работе для разделения РЗЭ использовали кремнезем с привитыми молекулами иминодиуксусной кислоты. Исследования проводили как в статических условиях, так и в варианте колоночной хроматографии низкого давления. Для оптимизации разделения варьировали емкость сорбента, кислотность и ионную силу элюента, в качестве которого использовали раствор азотной кислоты и нитрата калия.

Влияние pH и ионной силы (μ) элюента на времена выхода (tR) индивидуальных РЗЭ имеет разнонаправленный характер этих зависимостей. Изменение pH элюента оказывает большее влияние, чем изменение μ. Уменьшение емкости сорбента с 0.35 до 0.25 ммоль/г сорбента при разделении смеси La/Yb приводит к увеличению селективности и эффективности разделения. Данная зависимость, скорее всего, связана со структурой образующихся комплексов ионов металлов с лигандами сорбента. Тонкая регулировка pH элюента в интервале 2.0 - 2.2 при μ = 1 позволила осуществить практически полное разделение смесей легких/тяжелых РЗЭ La/Yb и La/Lu при десятикратном избытке La. 
В аналогичных условиях исследовали разделение смесей Eu/Lu и Yb/Lu. На хроматограммах появляются области перекрывания пиков, соответствующие неразделенным компонентам. Это связано с более близкими значениями констант комплексообразования ионов металлов с иминодиуксусным лигандом.

Таким образом, в данной работе показана принципиальная возможность использования кремнезема с привитой иминодиуксусной кислотой как для межгруппового, так и внутригруппового разделения РЗЭ.

Ogata T., Narita H., Tanaka M. Rapid and selective recovery of heavy rare earths by using an adsorbent with diglycolamic acid group // Hydrometallurgy. 2015. V.155. P. 105-109.