Использование диаминов в синтезе ковалентно-привитых гиперразветвлённых анионообменников для ионной хроматографии

Квачёнок И.К.
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: darestade@gmail.com

Актуальной задачей современной ионной хроматографии (ИХ) является поиск новых подходов к синтезу неподвижных фаз, обеспечивающих высокую эффективность и селективность разделения. Для модифицирования полимерных матриц наиболее удобным способом представляется ковалентное закрепление функционального слоя, преимуществами которого являются стабильность в процессе работы и простота синтеза. При этом параметры разделения можно контролировать на этапе синтеза, изменяя структуру функциональных групп (ФГ) и их положение относительно поверхности матрицы. Как правило, ФГ анионообменников представляют собой четвертичные аммониевые группы, синтез которых включает ковалентное закрепление моноамина с его возможной последующей кватернизацией. В данной работе впервые использованы диамины для формирования ФГ ковалентно-привитых анионообменников. Такой подход в сочетании с формированием гиперразветвленной структуры анионообменного слоя обеспечил рост эффективности и позволил управлять селективностью.

В работе получено три анионообменника с различной степенью разветвленности функционального слоя. Первый сорбент получен путём модифицирования аминированной полимерной матрицы 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром с последующим аминированием N,N'-бис(2-гидроксиэтил)-этилендиамином и его кватернизацей глицидолом. Для получения гиперразветвленных структур варьировали число циклов модифицирования аминированной матрицы последовательными реакциями с 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром и метиламином. Показано, что увеличение разветвленности структуры ФГ позволяет повысить разделяющую способность анионообменников, а повышенная емкость позволяет применять их в анализе реальных объектов с высоким содержанием компонентов.

Полученные анионообменники могут быть использованы в изократическом режиме элюирования с использованием как карбонатного, так и гидроксидного элюентов, а также обеспечивают возможность разделения сложных многокомпонентных смесей анионов в градиентном режиме.