Биосовместимые материалы для химических газовых сенсоров
Босикова Ю.Н
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
факультет экологии и химической технологии, Воронеж, Россия
E–mail: bosikovayuliya@mail.ru

Измерительными элементами для «электронных носов», которые могут дать комплексную оценку запаха, являются полупроводниковые сенсоры и пьезокварцевые микровесы. Чувствительность и селективность пьезомикровесов регулируется нанесением сорбентов различной природы. Наиболее перспективным материалом в качестве чувствительного слоя в пьезодатчиках являются наноструктуры. Однако им характерна сложная, дорогостоящая стадия получения и нанесения на трансдьюсер.

Для решения этих проблем впервые применен гидроксиапатит (ГА) в качестве чувствительного слоя в пьезодатчиках. На основании того, что гидроксиапатит совместим с биологическими тканями, предположили хорошие сорбционные свойства к легколетучим биомолекулам, которые выделяются в процессе жизнедеятельности живых организмов.

При оценке эксплуатационных свойств микрофазы ГА по отношению к основным газам-маркерам было установлено, что по сравнению с известными активными наноуглеродными материалами ему свойственна большая сорбционная емкость. А варьируя массу покрытия, можно изменить его селективность по отношению к веществам. Соответственно, разница сигналов сенсоров дает большую информативность, при этом природа покрытия не меняется. Также ГА характеризуется актуальными эксплуатационными свойствами: минимальными дрейфом базовой линии и шумом, быстрыми реакциями сорбции и самопроизвольной десорбции, временем надежной эксплуатации не менее 2 лет.

Полученные результаты были применены для создания массива сенсоров, которые  апробированы на реальных объектах. Было идентифицировано появление веществ порчи в хлебе на ранних сроках, когда органолептических изменений не наблюдается. Изучены также возможности сенсоров с ГА для исследования метаболома живых систем.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что ГА можно  применять как чувствительный элемент для сенсора, который можно использовать для создания газоанализаторов, датчиков и течеискателей. Также с помощью сенсоров на основе ГА можно измерять запах с открытой системой, при этом при удалении паров без дополнительного воздействия происходит самопроизвольная десорбция. ГА является перспективным покрытием для применения в различных сферах: медицина, экомониторинг, сферы непрерывного контроля утечек и разливов на станциях, системы «Умный дом».