Изучение локализации нитратных групп в глюкопиранозных звеньях неполных нитратов β-циклодекстрина c помощью ИК-спектроскопии

Родин М.Д.

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: maxrodin2011@gmail.com

Нитрованное производное β-циклодекстрина (НЦД) применяется в различных областях, например, может выступать в качестве эффективного нитрующего агента различных органических соединений [1]. Ранее была разработана методика определения степени нитрования β-циклодекстрина, основанная на ИК-спектроскопии [2]. Кроме того, было продемонстрировано, что на спектрах растворов НЦД в ТГФ в области 1655 см-1 полоса, соответствующая антисимметричным валентным колебаниям нитратных групп, расщепляется на три перекрывающихся пика. Цель настоящей работы – разработка метода исследования неоднородности НЦД по функциональным группам.

С помощью квантово-химических расчётов для модельных нитрат-замещённых трисахаридов показано, что колебания нитратных групп в положениях 2, 3 и 6 глюкопиранозного кольца имеют разные энергии: наибольшую частоту имеет нитратная группа при C3 (1679 см-1), наименьшую – при C6 (1645 см-1).

Построены калибровочные зависимости интенсивности поглощения от концентрации для каждого положения ONO2-групп по отдельности. Калибровка выполнена по полностью пронитрованным образцам. Из-за наложения полосы поглощения воды на полосу нитратной группы при C6, количество групп в этом положении определяли по разности между общим числом заместителей и их количеством в положениях C2 и C3. Полученная калибровка позволяет оценить содержание ONO2-групп в каждом положении глюкопиранозных звеньев в образцах НЦД с различными степенями замещения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 16-29-01041 офи-м).

Литература

[1] Deshmukh M.B., Wagh N.D., Sikder A.K., Borse A.U., Dalal D.S. Cyclodextrin Nitrate Ester/H2SO4 as a Novel Nitrating System for Efficient Synthesis of Insensitive High Explosive 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-one // Ind. Eng. Chem. Res., 2014, 53 (50), pp. 19375–19379.

[2] Родин М.Д., Тарасов А.Е. Определение степени нитрования β-циклодекстрина. В кн.: Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015», М.: МАКС Пресс, 2015. ISBN 978-5-317-04946-1.