Модификация плёнок бактериальной целлюлозы с использованием сред, содержащих CO2 под высоким давлением

Новиков И.В., Пигалёва М.А.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: i_novikov@polly.phys.msu.ru

Бактериальная целлюлоза (БЦ) – полисахарид, продуцирующийся ограниченным числом бактерий. БЦ обладает такими уникальными свойствами, как биосовместимость и медленная биодеградируеомость, микропористая структура, хорошие механические свойства, что делает ее привлекательной для использования в ряде биоприложений [1]. Однако существует проблема в использовании БЦ, заключающаяся в очистке материала от оставшихся бактерий-продуцентов. Традиционно БЦ очищают вымачиванием или кипячением в NaOH или отмывают в ДСН. Процесс такой очистки достаточно долгий и рутинный, кроме того, потенциально аллергенный реагент может остаться в материале. Использование сверхкритического CO2 (ск-CO2) не обладает такими недостатками в очистке БЦ. Ск-CO2 как сверхкритический флюид имеет довольно высокую плотность, но при этом у него отсутствуют свойственные жидкостям капиллярные явления, что обеспечивает ему высокую проникающую способность, что является преимуществом для пористой структуры БЦ по сравнению с обычными растворителями. Из литературы [2] известно, что высокую эффективность стерилизации показывает использование ск-CO2 с сорастворителями, такими как вода, перекись водорода, спирты и другие. Однако авторы использовали незначительное количество сорастворителя по сравнению с количеством используемого CO2. Мы предлагаем новый подход к очистке БЦ в бифазных системах, одной фазой которых является ск-CO2, а другой полярная жидкость – H2O, H2O2 или EtOH. Использование таких бифазных систем ожидается эффективным для растворения как неполярных и полярных, так и амфифильных веществ (например, липидов, образующих липидный бислой бактерий).

В настоящей работе мы проводили очистку и эффективную стерилизацию пленок БЦ от продуцента в трех бифазных системах. Оценка эффективности очистки с помощью ЛАЛ-теста дала удовлетворительный результат для всех трёх систем. В результате сравнительного анализа пленок с помощью СЭМ и АСМ было установлено, что наиболее эффективными бифазными системами являются системы H2O/ск-CO2 и H2O2/ск-CO2.

Литература

[1]	J. M. Rajwade, et al.  Appl. Microbiol. and Biotechnol., 99: 2491-2511, 2015.

[2]	A. Checinska, et al.  J. Microbiol. Methods, 87 (1): 70–75, 2011.