Исследование межцепной реакции кросс-метатезиса в смеси полинорборнена и полициклододецена под действием Ru-катализатора Граббса 1-ого поколения
Жигарев В.А., Денисова Ю.И.
Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия

E–mail: zhigarev@ips.ac.ru

Статистические мультиблок-сополимеры (СМБС) – класс полимеров, сочетающих в себе свойства сомономеров и обладающих улучшенными механическими характеристиками и термодинамической совместимостью по сравнению с полимерными смесями. В данной работе развивается новый подход к синтезу СМБС норборнена с использованием малоизученной реакции кросс-метатезиса между полимерами. Ранее на примере полинорборнена (ПНБ) и поли(циклооктена) было показано, что реакция кросс-метатезиса полимеров позволяет получать СМБС норборнена (НБ) и циклооктена, которые невозможно получить из мономеров из-за их существенно разной полимеризационной активности, вызванной большой разницей в напряженности циклов НБ и циклооктена, раскрываемых в ходе полимеризации. [1,2]. Мы впервые получили СМБС из еще более сложной пары - НБ и циклододецен (ЦДД). С выходом 96% впервые синтезирован высокомолекулярный кристаллический полициклододецен (ПЦДД). Реакция кросс-метатезиса ПНБ и ПЦДД осуществлена с использованием коммерчески доступного катализатора Граббса 1-го поколения, Cl2(PCy3)2Ru=CHPh, в хлороформе при повышенной температуре (40°С), вследствие ограниченной растворимости ПЦДД при комнатной температуре.

Изучено влияние времени реакции, температуры, соотношения исходных гомополимеров и концентрации катализатора на длину блоков получаемых сополимеров НБ-ЦДД. Все синтезированные новые мультиблок-сополимеры охарактеризованы современными физико-химическими методами анализа: 1H, 13C ЯМР, ГПХ, ДСК.

Работа осуществлена при поддержке РНФ, проект № 17-73-10450.

[1] Denisova Yu.I., Gringolts M. L., Peregudov A. S.,  et al. Beilstein J. Org. Chem. 2015, 11, 1796

[2] Gringolts M.L. et al. Eur. Polym. J. 2017, №86. p. 143–153.